БАНК

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

«Материаловедение»

(раздел: материаловедение в ортопедической стоматологии)

1. НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1) ортопедической стоматологией;

2) материаловедением;

3) металловедение;

4) пропедевтической стоматологией;

5) гистологией.

2. У МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ, ВЫДЕЛЯЮТ СВОЙСТВА

1) технологические;

2) физико - механические;

3) химические;

4) технологические, физико – механические, химические;

5) духовные.

3. ТЕКУЧЕСТЬЮ НАЗЫВАЮТ

1) способность материала заполнять форму;

2) способность материала при постепенном увеличении давления уступать действию сдвигающих сил и течь подобно вязким жидкостям;

3) изменение размеров и формы тела под действием приложенных к нему сил;

4) способность материала восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил;

5) способность материала нагреваться.

4. ПРИКЛАДНОЙ РАЗДЕЛ НАУКИ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ИЗВЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗУЧЕНИЕ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ, НАЗЫВАЮТ

1) ортопедической стоматологией;

2) стоматологическим материаловедением;

3) металловедение;

4) философией;

5) пропедевтической стоматологией.

5. СВОЙСТВО ТЕЛА ПРОТИВОСТОЯТЬ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ В НЕГО ДРУГОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА НАЗЫВАЮТ

1) твердостью;

2) пластичностью;

3) вязкостью;

4) текучестью;

5) прочностью.

6. ДЕФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

1) силовой;

2) эластической;

3) упругой;

4) силовой, эластической, упругой;

5) прямой.

7. НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1) ортопедической стоматологией;

2) материаловедением;

3) металловедение;

4) пропедевтической стоматологией;

5) гистологией.

8. ПЛАСТИЧНОСТЬЮ НАЗЫВАЮТ

1) способность материала заполнять форму;

2) способность материала противостоять деформации;

3) изменение размеров и формы тела под действием приложенных к нему сил;

4) способность материала восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил;

5) способность материала восстанавливать свою форму после испарения.

9. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОЖЕК ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТМАССУ НА ОСНОВЕ АКРИЛАТОВ

1) «Редонт-01»;

2) «Фторакс»;

3) «Акрилоксид»;

4) «Редонт-02»;

5) «Карбопласт»

10. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНОГО ПРОТЕЗА ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ

1) медицинские;

2) основные;

3) вспомогательные;

4) основные, вспомогательные;

5) дорогие

11. К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) оттискные материалы;

2) моделировочные материалы;

3) полимерные материалы (пластмассы);

4) абразивные материалы;

5) гипс

12. К ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) формовочные материалы;

2) металлы и сплавы;

3) полимерные материалы (пластмассы);

4) керамические материалы;

5) оксид циркония

13. К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) легкоплавкие металлы;

2) моделировочные материалы;

3) металлы и сплавы;

4) изолирующие материалы;

5) огнеупорные массы

14. ЗОЛОТО ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ

1) медицинских;

2) промышленных;

3) конструкционных;

4) вспомогательных;

5) дорогих.

15. В ГРУППЕ СПЛАВОВ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ

1) на основе акрила;

2) на основе золота;

3) на основе форфора;

4) на основе акрила, на основе золота, на основе форфора;

5) на основе изокола.

16. СИТАЛЛЫ ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) на основе железа;

2) пластмасс;

3) керамических материалов;

4) на основе железа, пластмасс, керамических материалов;

5) на основе изокола.

17. ЭЛАСТОМЕРЫ ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) на основе железа;

2) пластмасс;

3) фарфоровых масс;

4) слепочных масс;

5) на основе изокола.

18. ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ ОБРАБОТКИ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПРИДАНИЯ НУЖНОЙ ФОРМЫ И ОБЪЕМА МАТЕРИАЛАМ, ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ

1) токсикологическим;

2) технологическим;

3) физико-механическим;

4) химическим;

5) гуманитарным.

19. К ФОРМОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ОТНОСЯТ

1) «Ортосил»;

2) «Аурит»;

3) «Карбопласт»;

4) «Стадонт»;

5) «Фторакс».

20. К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) оттискные материалы;

2) моделировочные материалы;

3) керамические массы;

4) абразивные материалы;

5) твёрдые материалы.

21. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СПЛАВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

1) Кобальто-хромовый сплав;

2) «Акронил»;

3) «Акрел»;

4) «Дуцера»;

5) изокол.

22. К ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) абразивные;

2) металлы и сплавы;

3) полимерные материалы (пластмассы);

4) керамические материалы;

5) стали.

23. КХС ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) металлов и сплавов;

2) пластмасс;

3) фарфоровых масс;

4) металлов и сплавов, пластмасс, фарфоровых масс;

5) керамические материалы.

24. АКРИЛАТЫ ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) на основе железа;

2) формовочные материалы;

3) фарфоровых масс;

4) на основе железа, пластмасс, фарфоровых масс;

5) пластмасс.

25. ВЫСОКИЕ ПРОЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ, ЛИНЕЙНО-ОБЪЕМНОЕ ПОСТОЯНСТВО МАТЕРИАЛОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ

1) токсикологическим;

2) технологическим;

3) физико-механическим;

4) химическим;

5) эстетическим.

26. К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) оттискные материалы;

2) моделировочные материалы;

3) металлы и сплавы;

4) абразивные материалы;

5) воск.

27. К ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) оттискные материалы;

2) металлы и сплавы;

3) полимерные материалы (пластмассы);

4) керамические материалы;

5) пластмассовые зубы.

28. К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) легкоплавкие металлы;

2) флюсы;

3) формовочные материалы;

4) керамические материалы;

5) моделировочные материалы.

29. К ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСЯТ

1) легкоплавкие металлы;

2) металлы и сплавы;

3) полимерные материалы (пластмассы);

4) керамические материалы;

5) сталь.

30. КАНИФОЛЬ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ

1) медицинских;

2) промышленных;

3) конструкционных;

4) вспомогательных;

5) строительных.

31. В ГРУППЕ СПЛАВОВ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ

1) на основе железа;

2) на основе золота;

3) на основе серебра и палладия;

4) на основе железа, на основе золота, на основе серебра и палладия;

5) на основе изокола.

32. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) на основе железа;

2) пластмасс;

3) фарфоровых масс;

4) на основе железа, пластмасс, фарфоровых масс;

5) на основе свинца.

33. ВОСКОВЫЕ СМЕСИ ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) моделировочных;

2) пластмасс;

3) фарфоровых масс;

4) пластмасс, фарфоровых масс;

5) успокоительных.

34. ПОСТОЯНСТВО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА, ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ

1) токсикологическим;

2) технологическим;

3) физико-механическим;

4) химическим;

5) практическим.

35. МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗГОТОВЛЯЮТ ЗУБНЫЕ ИЛИ ЧЕЛЮСТНЫЕ ПРОТЕЗЫ, АППАРАТЫ НАЗЫВАЮТ

1) зубными;

2) вспомогательными;

3) клиническими;

4) дополнительными;

5) основными.

36. АКРИЛАТЫ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ, СИЛИКОНЫ, ХЛОРВИНИЛЫ И ПОЛИХЛОРВИНИЛЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ

1) флюсов для паяния;

2) полимерных материалов;

3) оттискных материалов;

4) изолирующих материалов;

5) дополнительных.

37. ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА

1) из супергипса;

2) из гипса;

3) из пластмассы;

4) из воска лавакс;

5) легкоплавкого металла.

38. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОК НЕСЪЕМНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТЕЗОВ, ФАСЕТОК ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) поливинилхлоридов;

3) акрилатов холодного отверждения;

4) акрилатов горячего отверждения;

5) воска.

39. ОТСУТСТВИЕ РАЗДРАЖАЮЩЕГО, БЛАСТОМОГЕННОГО, ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАТЕРИАЛУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

1) токсикологическим;

2) технологическим;

3) физико-механическим;

4) химическим;

5) не обязательным.

40. СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ СИЛ НАЗЫВАЮТ

1) вязкостью;

2) пластичностью;

3) текучестью;

4) прочностью;

5) статичностью.

41. СВОЙСТВО МАТЕРИАЛА ПРИНИМАТЬ ЗАДАННУЮ ФОРМУ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ СИЛ И СОХРАНЯТЬ ЕЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИХ ДЕЙСТВИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

1) вязкостью;

2) пластичностью;

3) текучестью;

4) прочностью;

5) обратимостью.

42. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЗУБОВ, МЕТАЛЛОВ, ФАРФОРА, ПЛАСТМАССЫ ИСПОЛЬЗУЮТ МАТЕРИАЛЫ

1) силаур, формолит, кристосил, силамин;

2) алмаз, корунд, электрокорунд;

3) изокол, силикодент;

4) симет, сикор;

5) синтетические воска.

43. ЭТАКРИЛ, АКРЕЛ, ФТОРАКС ПРИМЕНЯЮТ

1) для изготовления базисов съемных протезов;

2) для изготовления оттисков и гипсовых моделей;

3) для изготовления металлических коронок и мостовидных протезов;

4) для изготовления кламмеров;

5) в стоматологии не применяются.

44. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ, НАЗЫВАЮТ

1) основными;

2) вспомогательными;

3) клиническими;

4) дополнительными;

5) обязательными.

45. ЭЛАСТИЧЕСКИЕ, ТВЕРДОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ, ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ

1) флюсов для паяния;

2) моделировочных материалов;

3) оттискных материалов;

4) изолирующих материалов;

5) восков.

46. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОЖЕК ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) поливинилхлоридов;

3) акрилатов холодного отверждения;

4) акрилатов горячего отверждения;

5) солей альгиновой кислоты.

47. ОТСУТСТВИЕ УСЛОВИЙ, УХУДШАЮЩИХ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА, В ЧАСТНОСТИ — РЕТЕНЦИОННЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ПИЩИ И ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕТА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАТЕРИАЛУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

1) токсикологическим;

2) технологическим;

3) гигиеническим;

4) химическим;

5) обратным.

48. ПРОЧНОСТЬ, ТВЕРДОСТЬ, УПРУГОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ, ПЛАСТИЧНОСТЬ, ТЕКУЧЕСТЬ, ХРУПКОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

1) технологическими;

2) физическими;

3) химическими;

4) механическими;

5) эргономическим.

49. СВОЙСТВО ТЕЛА ПРОТИВОСТОЯТЬ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ В НЕГО ДРУГОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ

1) твердостью;

2) пластичностью;

3) текучестью;

4) прочностью;

5) неуязвимостью.

50. В КАЧЕСТВЕ ГОРЮЧЕЙ СМЕСЬ ДЛЯ ПЛАВКИ, ПАЯНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1) силаур, формолит, кристосил, силамин;

2) спирт;

3) бензин;

4) кислоты;

5) парафин.

51. ТВЕРДОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ, ЭЛАСТИЧЕСКИЕ, ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЮТ

1) для изготовления базисов съемных протезов;

2) для изготовления оттисков и гипсовых моделей;

3) для изготовления металлических коронок и мостовидных протезов;

4) для изготовления кламмеров;

5) для изготовления каркаса бюгельного протеза.

52. МИКРОЭЛЕКТРОТОК ПОЯВЛЯЕТСЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ

1) слабощелочной среде в полости рта;

2) наличии металлов или сплавов одинаковой природы;

3) электрохимической коррозии металлов или сплавов в полости рта;

4) слабощелочной среде в полости рта и наличии металлов или сплавов одинаковой природы;

5) никогда.

53. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ ОРТОПЕДОМ-СТОМАТОЛОГОМ НА КЛИНИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ И  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЛОСТИ РТА, НАЗЫВАЮТ

1) основными;

2) вспомогательными;

3) клиническими;

4) дополнительными;

5) стоматологическими.

54. КАНИФОЛЬ, ХЛОРИД ЦИНКА, БУРА ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ

1) припоям;

2) воскам для бюгельных работ;

3) кислотам для отбеливания;

4) изолирующим материалам;

5) флюсы для паяния.

55. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗИСОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) поливинилхлоридов;

3) акрилатов холодного отверждения;

4) акрилатов горячего отверждения;

5) изокола.

56. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЙ ИМИТАЦИИ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА И ЛИЦА, ЭФФЕКТ ЕСТЕСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАТЕРИАЛУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

1) токсикологическим;

2) эстетическим;

3) гигиеническим;

4) химическим;

5) органолептическим.

57. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ И КИПЕНИЯ, ПОВЕРХНОСТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ТЕРМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО И ОБЪЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ, ОПТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ, ЦВЕТ, ПЛОТНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

1) технологическими;

2) физическими;

3) химическими;

4) механическими;

5) органолептическим.

58. СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА ОКАЗЫВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ БЫСТРО ВОЗРАСТАЮЩИМ УДАРНЫМ ВНЕШНИМ СИЛАМ НАЗЫВАЕТСЯ

1) вязкостью;

2) пластичностью;

3) текучестью;

4) прочностью;

5) устойчивостью.

59. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ

1) силаур, формолит, кристосил, силамин;

2) легкоплавкие сплавы;

3) изокол, силикодент;

4) симет, сикор;

5) спирт.

60. В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ НА ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1) силаур, формолит, кристосил, силамин;

2) спирт;

3) изокол, силикодент;

4) бензин;

5) фторакс.

61. НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ ПРИМЕНЯЮТ

1) для изготовления базисов съемных протезов;

2) для изготовления оттисков и гипсовых моделей;

3) для изготовления металлических коронок и мостовидных протезов;

4) для изготовления индивидуальных ложек;

5) для изготовления временных капп.

62. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ В ПОЛОСТИ РТА ВОЗНИКАЮТ КАК СЛЕДСТВИЕ

1) нейтральной рН;

2) щелочной рН;

3) наличия конструкций из разных металлов или сплавов;

4) нейтральной рН и наличия конструкций из разных металлов или сплавов;

5) произвольно.

63. ВЕЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ СПЛАВЛЕНИЯ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1) пластмасса;

2) сплавы;

3) железо;

4) воск;

5) бумага.

64. СПЛАВ ЗОЛОТА 900-Й ПРОБЫ, ПЛАВИТСЯ ПРИ

1) t = 1064оС;

2) t = 1164оС;

3) t = 164оС;

4) t = 464оС;

5) t = 64оС.

65. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ СПЛАВА НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА И ПАЛЛАДИЯ СОСТАВЛЯЕТ

1) 1100 - 1200(;

2) 110 - 120(;

3)1500 - 1800(;

4)2200 - 3200(;

5) 11 - 12(.

66. СПЛАВОМ НА ОСНОВЕ МЕДИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1) латунь;

2) ПД-250;

3) мельхиор;

4) Виталлиум;

5) КХС.

67. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, ПРИМЕНЯЮТ

1) проволоку из нержавеющей стали;

2) проволоку из золота;

3) проволоку из серебра;

4) проволоку из бронзы;

5) проволоку из латуни.

68. ПРИПОЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ

1) ниже температуры плавления спаиваемых материалов;

2) выше температуры плавления спаиваемых материалов;

3) не имеет значения;

4) 111 оС;

5) - 25 оF.

69. СУЩЕСТВОВАНИЕ ОДНОГО МЕТАЛЛА В РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФОРМАХ (МОДИФИКАЦИЯХ) ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАЗЫВАЕТСЯ

1) полиморфизмом;

2) аллотропией;

3) мономорфизмом;

4) полиморфизмом/ мономорфизмом;

5) софизмом.

70. ХРОМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТАЛЛОМ

1) полиморфным;

2) изоморфным;

3) мономорфным;

4) полиморфно-изоморфным;

5) антропоморфным.

71. ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМПОНЕНТОВ РАЗЛИЧАЮТ СПЛАВЫ

1) однокомпонентные;

2) двухкомпонентные;

3) трехкомпонентные;

4) двухкомпонентные и трехкомпонентные;

5) бескомпонентные.

72. ПРИ ПРОТЯЖКЕ ГИЛЬЗ И ЛИТЬЕ ИЗ ДИСКОВ ТЕРЯЕТСЯ ЗОЛОТА ДО

1) 2%;

2) 5%;

3) 1%;

4) 10%;

5) 100%.

73. ЧИСТОЕ ЗОЛОТО ОБОЗНАЧАЕТСЯ

1) 99,99-й пробы;

2) 199,99-й пробы;

3) 100,99-й пробы;

4) 10,99-й пробы;

5) I-класс.

74. СПЛАВОМ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, ЯВЛЯЕТСЯ

1) бронза;

2) ПД-250;

3) Мельхиор;

4) Виталлиум;

5) латунь.

75. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА И ПАЛЛАДИЯ СОСТАВЛЯЕТ

1) 1100 - 1200(;

2) 110 - 120(;

3)1500 - 1800(;

4) 2200 - 3200(;

5) 22000 - 32000(.

76. ПЕРЕХОД МЕТАЛЛА ИЗ ОДНОГО СТРОЕНИЯ В ДРУГОЕ НАЗЫВАЮТ

1) полиморфным превращением;

2) аллотропическим превращением;

3) мономорфическим превращением;

4) трансмутацией;

5) ядерным синтезом.

77. НИКЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТАЛЛОМ

1) полиморфным;

2) изоморфным;

3) мономорфным;

4) фотоморфным;

5) биоморфным.

78. ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМПОНЕНТОВ РАЗЛИЧАЮТ СПЛАВЫ

1) изоморфные;

2) однокомпонентные;

3) двукомпонентные;

4) полиморфные;

5) фрактальные.

79. СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В ЛАТУНИ

1) не более 20%;

2) не мене 50%;

3) не менее 80%;

4) не более 30%;

5) около 100%.

80. СПЛАВОМ НА ОСНОВЕ МЕДИ И ЦИНКА, ЯВЛЯЕТСЯ

1) бронза;

2) ПД-250;

3) латунь;

4) Виталлиум;

5) КХС.

81. СОСТАВ ПД-190

1) палладий - 24,5%, серебро - 72,1%;

2) палладий - 18,5%, серебро - 76,0%;

3) палладий - 14,5% , серебро - 84,1%;

4) палладий - 13,5%, серебро - 53,9%;

5) родий - 13,5%, серебро - 53,9%;.

82. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ПРИПОЯ СОСТАВЛЯЕТ

1) 3000о;

2) 8000о;

3) 1100о;

4) 5000о;

5) -500 о.

83. МЕТАЛЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ТОЛЬКО ОДИН ТИП КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, НАЗЫВАЮТ

1) изоморфными;

2) алотропическими;

3) полиморфными;

4) мономорфными;

5) уноморфными.

84. ЖЕЛЕЗО ЯВЛЯЕТСЯ МЕТАЛЛОМ

1) полиморфным;

2) изоморфным;

3) мономорфным;

4) алломорфным;

5) ксеноморфным.

85. ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМПОНЕНТОВ РАЗЛИЧАЮТ СПЛАВЫ

1) изоморфные;

2) однокомпонентные;

3) полиморфные;

4) многокомпонентные;

5) мультиморфные.

86. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ МЯГКОГО ПРИПОЯ СОСТАВЛЯЕТ

1) 1800-2300˚С;

2) 100-130˚С

3) 30-120˚С;

4) 30-50˚С;

5) 180-230˚С.

87. ПРОВОЛОКУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) каркаса бюгельного протеза;

2) кламмеров, ортодонтических аппаратов;

3) штампов, капп;

4) армирования;

5) со стекловолоконными штифтами.

88. СПЛАВЫ ЛЕГКОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) каркаса бюгельного протеза;

2) кламмеров, ортодонтических аппаратов;

3) штампов, капп;

4) армирования;

5) добавляют в сплав золота.

89. СЕРЕБРЯНО-ПАЛАДИЕВЫЙ СПЛАВ ИМЕЕТ ОДИН НЕДОСТАТОК

1) подвергается коррозии;

2) рассасывается;

3) подвергается разрушению;

4) является очень твердым;

5) является тосичным.

90. ЛАТУНЬ ЯВЛЯЕТСЯ СПЛАВОМ НА ОСНОВЕ

1) меди и цинка;

2) алюминия;

3) золота;

4) никеля;

5) хрома.

91. К КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЕ СПЛАВОВ ОТНОСЯТ

1) припои;

2) сплавы на основания золота;

3) проволока;

4) металлы и сплавы для штампов;

5) нет правильного ответа.

92. К КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЕ СПЛАВОВ ОТНОСЯТ

1) припои;

2) хромокобальтовые сплавы;

3) проволока;

4) металлы и сплавы для штампов;

5) на основе изокола.

93. СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ КОРРОЗИИ НАЗЫВАЮТ

1) коррозионной стойкостью;

2) коррозионной усталостью;

3) рекристализацией;

4) трансмутацией;

5) аннигиляцией.

94. ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 20Х18Н9Т ФАБРИЧНЫМ СПОСОБОМ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ

1) стандартные гильзы для штампованных коронок;

2) кламмеры из проволоки круглого;

3) эластичные нержавеющие матрицы для контурных пломб;

4) стандартные гильзы для штампованных коронок, кламмеры из проволоки круглого сечения, эластичные нержавеющие матрицы для контурных пломб;

5) нет правильного ответа.

95. СПЛАВ ЗОЛОТА 900-Й ПРОБЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ

1) коронками и мостовидными протезами;

2) бюгельными протезами;

3) имплантатами;

4) вкладками;

5) каппами.

96. К СПЛАВАМ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА ОТНОСЯТ

1) «Виталлиум»;

2) золото 900-й пробы;

3) ПД-250;

4) «Вирон»;

5) латунь.

97. К СПЛАВАМ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА ОТНОСЯТ

1) «Виталлиум»;

2) золото 750-й пробы;

3) ПД-250;

4) «Вирон»;

5) латунь.

98. К ХРОМОКОБАЛЬТОВЫМ СПЛАВАМ ОТНОСИТСЯ

1) «Виталлиум»;

2) золото 900-й пробы;

3) ПД-250;

4) золото 750-й пробы;

5) мельхиор.

99. К ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ СПЛАВОВ ОТНОСЯТ

1) припои;

2) хромокобальтовые сплавы;

3) сплавы из нержавеющей стали;

4) сплавы на основе серебра и палладия;

5) титан.

100. ПОНИЖЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МЕТАЛЛА ИЛИ СПЛАВА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЫ НАЗЫВАЮТ

1) коррозионной стойкостью;

2) коррозионной усталостью;

3) рекристализацией;

4) ремиссией;

5) агрессией.

101. ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 25Х18Н102С ФАБРИЧНЫМ СПОСОБОМ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ

1) зубы стальные (боковые верхние и нижние) для паяных несъемных зубных протезов;

2) каркасы стальные для мостовидных протезов с последующей их облицовкой полимером;

3) проволоку диаметром от 0,6 до 2,0 мм;

4) зубы стальные (боковые верхние и нижние) для паяных несъемных зубных протезов; каркасы стальные для мостовидных протезов с последующей их облицовкой полимером; проволоку диаметром от 0,6 до 2,0 мм;

5) индивидуальные ложки.

102. СПЛАВ ЗОЛОТА 750-Й ПРОБЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1) каркасов дуговых (бюгельных) протезов;

2) кламмеров, вкладок;

3) литых коронок и мостовидных протезов;

4) каркасов дуговых (бюгельных) протезов; кламмеров, вкладок;

5) индивидуальных ложек.

103. ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ЗОЛОТА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

1) подвергается коррозии;

2) рассасывается;

3) подвергается разрушению;

4) не подвергается коррозии и обладает высокой прочностью;

5) красивый цвет.

104. РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ

1) равномерную коррозию;

2) местную коррозию;

3) межкристаллическую коррозию;

4) равномерную коррозию; местную коррозию; межкристаллическую коррозию;

5) деструктивную коррозию.

105. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ НИКЕЛЕХРОМОВЫМ СПЛАВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1) Вирон-88;

2) Виталлиум;

3) Сплав супер ТЗ;

4) КХС;

5) чугун.

106. ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ (ISO) ТОКСИЧНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СПЛАВЫ

1) содержащие более 1% никеля;

2) содержащие более 1% хрома;

3) содержащие более 1% кобольта;

4) содержащие более 1% молибдена;

5) содержащие более 100% золота.

107. ПРОЦЕСС СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО МЕТАЛЛА ИЛИ СПЛАВА В РАСПЛАВЛЕННОМ СОСТОЯНИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЕГО КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1) полимеризацией;

2) сваркой;

3) паянием;

4) литьевым прессованием;

5) штамповкой.

108. ПРИПОЙ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ПАЯЕМЫМ МЕТАЛЛОМ

1) более низкой;

2) более высокой;

3) температуры плавления должны быть одинаковыми;

4) температура плавления не имеет принципиального значения;

5) ровно 100 ˚С.

109. В ПРОЦЕССЕ ПАЯНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ

1) тестообразную;

2) резиноподобную;

3) растекание жидкого припоя по поверхности твердого металла и заполнение паяемого шва;

4) полимеризации;

5) смешивания.

110. В ПРОЦЕССЕ ПАЯНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ

1) тестообразную;

2) резиноподобную;

3) прогрев металла паяемого шва до температуры, близкой к температуре плавления припоя;

4) растяжения;

5) сжатия.

111. ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ МЕСТА ПАЙКИ ОТ ГРЯЗИ, ЖИРОВ, ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ И ОКИСНЫХ ПЛЕНОК НАЗЫВАЮТ

1) лужением под пайку;

2) подготовкой металлических изделий к паянию;

3) обезжириванием;

4) травлением металлов;

5) обезвоживанием.

112. ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ ЖИРОВ И МАСЛА С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА НАЗЫВАЕТСЯ

1) лужением под пайку;

2) подготовкой металлических изделий к паянию;

3) обезжириванием;

4) травлением металлов;

5) смешиванием.

113. МЕТАЛЛ ИЛИ СПЛАВ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РОЛЬ СВЯЗКИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ТВЕРДЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ МЕТОДОМ ПАЯНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

1) флюсс;

2) припой;

3) плавень;

4) «Крокус»;

5) краситель.

114. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИПОИ ДЕЛЯТ НА

1) мягкие;

2) твердые;

3) тугоплавкие;

4) сверхжидкие;

5) мягкие, твердые, тугоплавкие.

115. СПЛАВ, ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПАЯНИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1) флюсс;

2) припой;

3) плавень;

4) «Крокус»;

5) КХС.

116. В ПРОЦЕССЕ ПАЯНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ

1) тестообразную;

2) резиноподобную;

3) расплавления припоя;

4) полимеризации;

5) сжатия.

117. В ПРОЦЕССЕ ПАЯНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ

1) тестообразную;

2) резиноподобную;

3) охлаждение и кристаллизация припоя в паяном шве;

4) выпрямления;

5) штампования.

118. В ПРОЦЕССЕ ПАЯНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ

1) тестообразную;

2) резиноподобную;

3) растворение основного металла у шва в жидком припое и взаимная диффузия металлов;

4) сварки;

5) шлифовки.

119. ТЕМПЕРАТУРОЙ СОЛИДУСА НАЗЫВАЮТ

1) температуру плавления металлов;

2) температуру плавления сплавов;

3) температуру начала плавления припоя;

4) температуру начала плавления сплавов;

5) 0˚С.

120. УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ОКИСЛОВ, РЖАВЧИНЫ И ОКАЛИНЫ В РАСТВОРАХ КИСЛОТ, СОЛЕЙ ИЛИ ЩЕЛОЧЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1) лужением под пайку;

2) подготовкой металлических изделий к паянию;

3) обезжириванием;

4) травлением металлов;

5) сваркой.

121. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИПОИ ДЕЛЯТ НА

1) мягкие;

2) твердые;

3) легкоплавкие;

4) синие;

5) тяжёлые.

122. ЛЕГКОПЛАВКИЕ СПЛАВЫ ИМЕЮТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ

1) выше 400—450°;

2) ниже 400—450°;

3) ниже 300—400°;

4) выше 300—400°;

5) выше 1300—1400°.

123. СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1) тугоплавкими;

2) легкоплавкими;

3) твердыми;

4) мягкими;

5) благородными.

124. СПЛАВЫ НА ЦИНКОВОЙ ОСНОВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1) тугоплавкими;

2) легкоплавкими;

3) твердыми;

4) мягкими;

5) благородными.

125. К ТУГОПЛАВКИМ СПЛАВАМ ОТНОСЯ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ

1) золота;

2) алюминия;

3) магния;

4) золота, алюминия, магния;

5) олова.

126. ПРИПОИ  ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ

1) температура плавления припоя обязательно должна быть равной температуре плавления паяемых металлов;

2) температура плавления припоя обязательно должна быть выше температуры плавления паяемых металлов;

3) прочность и пластичность припоя должны быть достаточно высокими;

4) температура плавления припоя обязательно должна быть выше температуры плавления паяемых металлов, они должны быть прочнее спаивомого материала;

5) не окисляться.

127. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУГОПЛАВКИХ ПРИПОЕВ, ОНИ ДЕЛЯТСЯ НА ГРУППЫ

1) золотые;

2) кобольто-хромовые;

3) висмутовые;

4) ванадиевые;

5) нет правильного ответа.

128. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУГОПЛАВКИХ ПРИПОЕВ, ОНИ ДЕЛЯТСЯ НА ГРУППЫ

1) алюминиевые припои;

2) никелевые припои;

3) медноцинковые припои;

4) алюминиевые припои, никелевые припои, алюминиевые припои;

5) свинцовые.

129. ПРИПОЙ ВСЕГДА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ ПАЯЕМЫХ СПЛАВОВ

1) на 10 – 15° ниже;

2) на 10 – 15° выше;

3) на 130—150° ниже;

4) на 30—50° выше;

5) на 30—50° ниже.

130. ТУГОПЛАВКИЕ СПЛАВЫ ИМЕЮТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ

1) выше 400—450°;

2) ниже 400—450°;

3) ниже 300—400°;

4) выше 450—500°;

5) приблизительно 100°.

131. СПЛАВЫ НА ОЛОВЯННОЙ ОСНОВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1) тугоплавкими;

2) легкоплавкими;

3) твердыми;

4) мягкими;

5)благородными.

132. СПЛАВЫ НА СЕРЕБРЯНОЙ ОСНОВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1) тугоплавкими;

2) легкоплавкими;

3) твердыми;

4) мягкими;

5) агрессивными.

133. К ЛЕГКОПЛАВКИМ СПЛАВАМ ОТНОСЯ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ

1) свинца;

2) кадмия;

3) висмута;

4) свинца, кадмия, висмута;

5) золота.

134. ПРИПОИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ

1) температура плавления припоя обязательно должна быть равной температуре плавления паяемых металлов;

2) температура плавления припоя обязательно должна быть выше температуры плавления паяемых металлов;

3) температура плавления припоя обязательно должна быть ниже температуры плавления паяемых металлов;

4) температура плавления в данном вопросе не имеет значения;

5) требуется быстрое охлаждение.

135. ПРОЦЕСС ТРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, ПРИ КОТОРОМ ИЗДЕЛИЕ ПОМЕЩАЮТ В КАЧЕСТВЕ АНОДА (АНОДНОЕ ТРАВЛЕНИЕ) ИЛИ КАТОДА (КАТОДНОЕ ТРАВЛЕНИЕ) В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКУЮ ВАННУ НАЗЫВАЮТ

1) химическим;

2) физическим;

3) электрохимическим;

4) электрофизическим;

5) плазменным.

136. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ПАЯНИЮ СОСТОИТ ИЗ ЭТАПОВ

1) механической зачистки поверхности изделия;

2) обезжиривания;

3) травления и сборки;

4) механической зачистки поверхности изделия, обезжиривания, травления и сборки;

5) полимеризации.

137. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОЖЕК ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТМАССУ НА ОСНОВЕ АКРИЛАТОВ

1) «Редонт-01»;

2) «Карбопласт»;

3) «Акрилоксид»;

4) «Редонт-02»;

5) «Фторакс».

138. ПЛАСТМАССЫ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) изготовления искусственных зубов;

2) металлических коронок;

3) культевых штифтовых вкладок;

4) пломбирования;

5) постановки диагноза.

139. ПЛАСТМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1) химически стойкими;

2) устойчивыми к коррозии;

3) обратимыми;

4) резорбируемыми;

5) бесцветными.

140. ПЛАСТМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1) химически стойкими;

2) обладать высокими косметическими показателями;

3) монолитно соединяются с искусственными зубами из пластмассы;

4) химически стойкими, обладать высокими косметическими показателями, монолитно соединяются с искусственными зубами из пластмассы;

5) бесцветными.

141. ПЛАСТМАССЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МЕТОДОМ

1) паяния;

2) штампования;

3) полимеризации;

4) дробления;

5) осаждения.

142. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕДЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА ПЛАСТМАССЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) сшитые;

2) термостабильные;

3) привитые;

4) линейные;

5) простые.

143. БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИМЕНЯЛИ

1) акрил;

2) золото;

3) фарфор;

4) каучук;

5) титан.

144. РЕАКЦИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ИМЕЕТ ЦЕПНОЙ ХАРАКТЕР И СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ СТАДИЙ

1) разрыва цепи;

2) песочной;

3) тестообразной;

4) тянущихся нитей;

5) сжатия.

145. ПЕРВАЯ ПЛАСТМАССА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ БЫЛА НАЗВАНА ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

1) Акрел;

2) Протокрил;

3) АКР-7;

4) Синма - М;

5) изокол.

146. ПЛАСТМАССЫ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) изготовления базисов съемных протезов; покрытия для металлических частей протезов, коронки;

2) металлических коронок;

3) культевых штифтовых вкладок;

4) фарфоровых зубов;

5) паяных конструкций.

147. ПЛАСТМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1) безвредны для организма человека;

2) обладать высокими косметическими показателями;

3) монолитно соединяются с искусственными зубами из пластмассы;

4) быть бесцветными;

5) безвредны для организма человека,обладать высокими косметическими показателями, монолитно соединяются с искусственными зубами из пластмассы.

148. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕДЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА ПЛАСТМАССЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) сшитые;

2) термореактивные;

3) привитые;

4) линейные;

5) сложные.

149. ОСНОВНЫМ ИЗ НЕДОСТАТКОВ КАУЧУКА ЯВЛЯЕТСЯ

1) отсутствие пластичности;

2) хрупкость;

3) пористость;

4) запах;

5) цвет.

150. АКРИЛАТЫ ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) на основе железа;

2) пластмасс;

3) фарфоровых масс;

4) формовочных;

5) изолирующих.

151. ПЛАСТМАССЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МЕТОДОМ

1) паяния;

2) штампования;

3) поликонденсации;

4) сжатия;

5) армирования.

152. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕДЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА ПЛАСТМАССЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) сшитые;

2) термопластичные;

3) привитые;

4) линейные;

5) комбинированные.

153. ПЛАСТМАССОВЫЙ ПОЛИМЕР НОСИТ ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

1) метилметакрилат;

2) полиметилметакрилат;

3) ацетонциангидрин;

4) перекись бензоила;

5) воск.

154. ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЕДИНЕНИЯ МОНОМЕРОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ, НАРЯДУ С ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ, НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ НАЗЫВАЮТ

1) поликонденсацией;

2) полимеризацией;

3) формовкой;

4) прессовкой;

5) кипячением.

155. АКРИЛАТЫ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ, СИЛИКОНЫ, ХЛОРВИНИЛЫ И ПОЛИХЛОРВИНИЛЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ

1) флюсов для паяния;

2) полимерных материалов;

3) оттискных материалов;

4) изолирующих материалов;

5) отделочных материалов.

156. ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА

1) из супергипса;

2) из гипса;

3) стали;

4) из воска лавакс;

5) из пластмассы.

157. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОК НЕСЪЕМНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТЕЗОВ, ФАСЕТОК ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) поливинилхлоридов;

3) акрилатов холодного отверждения;

4) акрилатов горячего отверждения;

5) альгината.

158. ФАЗУ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОЛИМЕРА, НАЗЫВАЮТ

1) рост цепи;

2) разрыв цепи;

3) активации мономера;

4) активации полимера;

5) резиноподобной.

159. ПРОЦЕСС СОВМЕСТНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЫ ДВУХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ РАЗНЫХ МОНОМЕРОВ НАЗЫВАЮТ

1) поликонденсацией;

2) полимеризацией;

3) формовкой;

4) сополимеризацией;

5) смешиванием.

160. ПЛАСТМАССЫ, ЛЕГКО ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ В ВЯЗКО ТЕКУЧЕЕ СОСТОЯНИЕ, НО С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ТВЕРДУЮ СТЕКЛООБРАЗНУЮ ИЛИ РЕЗИНОПОДОБНУЮ МАССУ, НЕ ПЕРЕХОДЯЩУЮ В НОВОЕ ПЛАСТИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ НАЗЫВАЮТ

1) термопластичными;

2) термостабильными;

3) термореактивными;

4) акриловыми;

5) простыми.

161. ЭТАКРИЛ, АКРЕЛ, ФТОРАКС ПРИМЕНЯЮТ

1) для изготовления базисов съемных протезов;

2) для изготовления оттисков и гипсовых моделей;

3) для изготовления металлических коронок и мостовидных протезов;

4) для изготовления кламмеров;

5) шинирования.

162. ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЕДИНЕНИЯ МОЛЕКУЛ МОНОМЕРОВ В ПОЛИМЕРНЫЕ ЦЕПИ БЕЗ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ НАЗЫВАЮТ

1) поликонденсацией;

2) полимеризацией;

3) формовкой;

4) прессовкой;

5) кипячением.

163. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОЖЕК ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) поливинилхлоридов;

3) акрилатов холодного отверждения;

4) акрилатов горячего отверждения;

5) изокола.

164. ПЛАСТМАССЫ, НЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ В ПЛАСТИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНО МАЛО ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ПО ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ НАЗЫВАЮТ

1) термопластичными;

2) термостабильными;

3) термореактивными;

4) акриловыми;

5) термолабильными.

165. ПЛАСТМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ФАСЕТОК, МЯГКИХ ПОДКЛАДОК, БОКСЕРСКИХ ШИН

1) на основе акрилатов горячего отверждения;

2) на основе акрилатов холодного отверждения;

3) на основе полихлорвинила;

4) на основе силиконов;

5) нейлона.

166. ПОЛИМЕРЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕЖДУ ЛИНЕЙНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ МАКРОМОЛЕКУЛАМИ ПОПЕРЕЧНЫЕ СВЯЗИ НАЗЫВАЮТ

1) термопластичными;

2) термостабильными;

3) сшитыми;

4) акриловыми;

5) продольными.

167. ПЛАСТМАССЫ ПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕСЯ ПОД ВНЕШНИМ ТЕПЛОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАЗЫВАЮТ

1) термопластичными;

2) пластмассами холодного отвердения;

3) пластмассами горячего отвердения;

4) термореактивными;

5) фотореактивными.

168. ПЛАСТМАССЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНОК И, ОБЛИЦОВКИ НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

1) «Фторакс». «Акронил»;

2) «Синма», «Синма - 74», «Изозит»;

3) «Редонт», «Редонт - 01», «Редонт - 02»;

4) «Акрел»;

5) «Изокол».

169. ПЛАСТМАССЫ «ФТОРАКС» И «АКРОНИЛ» ЯВЛЯЮТСЯ

1) линейными цепными полимерами;

2) сшитыми полимерами;

3) привитыми сополимерами;

4) термопластичными полимерами;

5) альтернативными полимерами.

170. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗИСОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) поливинилхлоридов;

3) акрилатов холодного отверждения;

4) акрилатов горячего отверждения;

5) титана.

171. ПЛАСТМАССЫ, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ ПЛАСТИЧНОСТЬ, А ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ТВЕРДОЕ УПРУГОЕ СОСТОЯНИЕ НАЗЫВАЮТ

1) простыми;

2) термостабильными;

3) термореактивными;

4) акриловыми;

5) термопластичными.

172. ПЛАСТМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ

1) на основе акрилатов горячего отверждения;

2) на основе акрилатов холодного отверждения;

3) на основе полихлорвинила;

4) на основе силиконов;

5) на основе изокола.

173. ПРЕИМУЩЕСТВОМ СШИТЫХ ПОЛИМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1) лучшие эстетические качества;

2) повышенная твердость и теплостойкость;

3) хорошие гигиенические свойства;

4) гипераллергеность;

5) прозрачность.

174. ПЛАСТМАССЫ ПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАЗЫВАЮТ

1) термопластичными;

2) пластмассами холодного отвердения;

3) пластмассами горячего отвердения;

4) термореактивными;

5) простыми.

175. В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ НА ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1) силаур, формолит, кристосил, силамин;

2) спирт;

3) изокол, силикодент;

4) бензин;

5) вода.

176. ПЛАСТМАССЫ ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1) термопластичные;

2) термореактивные;

3) термостабильные;

4) сшитые;

5) гибридные.

177. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКРИЛОВОГО ПОРОШКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1) метод поликонденсации;

2) метод полимеризации;

3) эмульсионный метод;

4) метод прессования;

5) метод гипербарической оксигенации.

178. ПЛАСТМАССЫ СОДЕРЖАТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОЛИМЕР, КОТОРЫЙ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ

1) стеклообразном;

2) жидком;

3) высокоэластическом;

4) кристаллическом;

5) газообразном.

179. ПЛАСТМАССЫ «СИНМА-74», «СИНМА-М», «ИЗОЗИТ», ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАСТМАССАМИ НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) полихлорвинилов;

3) акрилатов горячего отверждения;

4) акрилатов холодного отверждения;

5) нейлонов.

180. «ФТОРАКС» - ЭТО ПЛАСТМАССА НА ОСНОВЕ

1) силиконов;

2) полихлорвинилов;

3) акрилатов горячего отверждения;

4) акрилатов холодного отверждения;

5) полипропилена.

181. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОРОШКА ИСПОЛЬЗУЮТ

1) перекись бензоила;

2) крахмал;

3) мономер и воду;

4) изокол;

5) спирт.

182. АКРИЛАТЫ ВХОДЯТ В ГРУППУ МАТЕРИАЛОВ

1) на основе железа;

2) пластмасс;

3) фарфоровых масс;

4) отделочных;

5) простых.

183. ВЕЩЕСТВА, ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ ПЛАСТМАССУ ОТ СТАРЕНИЯ НАЗЫВАЮТ

1) активаторы;

2) пластификаторы;

3) стабилизаторы;

4) ингибиторы;

5) красители.

184. ПЛАСТМАССЫ СОДЕРЖАТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОЛИМЕР, КОТОРЫЙ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ

1) вязкотекучем;

2) жидком;

3) высокоэластическом;

4) кристаллическом;

5) газообразном.

185. ПЛАСТМАССА «СИНМА – 74» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

1) для изготовления пластмассового базиса съемных протезов;

2) металлических коронок;

3) облицовки металлических несъемных протезов;

4) для изготовления бюгельных протезов;

5) штифтов.

186. УСАДКА БАЗИСНЫХ ПЛАСТМАСС СОСТАВЛЯЕТ

1) 2-3%;

2) 0,3-0,5%;

3) 5-8%;

4) 1-1,5%;

5) 20-30%.

187. К ПЕРВОЙ СТАДИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ОТНОСЯТ

1) песочную стадию;

2) стадию тянущихся нитей;

3) резиноподобную стадию;

4) стадию окончательного отверждения;

5). стадию окостенения.

188. К ГРУППЕ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОВ, ОТНОСИТСЯ

1) «Эладент 100»;

2) «Синма-М»;

3) «Гидроксил»;

4) «Изозит»;

5) «Изокол».

189. ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АКРИЛОВЫХ ЭЛАСТИЧНЫХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЕТСЯ

1) «Ортосил»;

2) «Ортопласт»;

3) «Эладент-100»;

4) «Боксил»;

5) «Изозит».

190. ВЕЩЕСТВА, ПРИДАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЮ ПРОЧНОСТЬ И ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1) стабилизаторы;

2) наполнители;

3) пластификаторы;

4) смазки;

5) гипсы.

191. В СТОМАТОЛОГИИ САМОТВЕРДЕЮЩИЕ ПЛАСТМАССЫ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) починки съемных протезов;

2) изготовления мостовидных протезов и коронок;

3) изготовления культевых штифтовых вкладок;

4) починки съемных протезов; изготовления мостовидных протезов и коронок; изготовления культевых штифтовых вкладок;

5) фиксации штифтов.

192. ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЮТСЯ

1) «Протакрил-М»;

2) «Изозид»;

3) «Фторакс»;

4) «Протакрил-М»; «Изозид»; «Фторакс»;

5) «Изокол».

193. ПЛАСТМАССЫ, ПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, НАЗЫВАЮТ

1) горячей полимеризации;

2) простые;

3) силиконовые;

4) на основе поливинилхлоридов;

5) самотвердеющими.

194. НЕДОСТАТКОМ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЕТСЯ

1) высокая стоимость пластмассы;

2) низкая прочность конструкций;

3) сложность в использовании;

4) высокая стоимость пластмассы; низкая прочность конструкций; сложность в использовании;

5) большая усадка.

195. ПЛАСТМАССУ «ПРОТОКРИЛ» В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТ

1) изготовления временных шин;

2) изготовления мостовидных протезов и коронок;

3) изготовления культевых штифтовых вкладок;

4) изготовления бюгельных протезов;

5) изготовления временных шин; изготовления мостовидных протезов и коронок; изготовления культевых штифтовых вкладок.

196. В ПЛАСТМАССАХ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОСТАТОК МОНОМЕРА ПОСЛЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

1) 0,5 -1%;

2) до 3%;

3) до 5%;

4) до 10%;

5) до 50%.

197. ПЛАСТМАССУ «ПРОТЕМП» В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) изготовления временных шин;

2) изготовления мостовидных протезов и коронок;

3) изготовления культевых штифтовых вкладок;

4) изготовления временных коронок и мостовидных протезов;

5) изготовления бюгельных протезов.

198. ПЛАСТМАССОВОЕ САМОТВЕРДЕЮЩЕЕ ТЕСТО РЕКОМЕНДУЮТ ПРИГОТАВЛИВАТЬ

1) в стеклянной или фарфоровой посуде;

2) металлической ступке;

3) в пластиковой посуде;

4) изготовления бюгельных протезов;

5) возможны все перечисленные варианты.

199. ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЮТСЯ

1) «Протемп»;

2) «Изозид»;

3) «Фторакс»;

4) «Изокол»;

5) «Протемп»; «Изозид»; «Фторакс».

200. НЕДОСТАТКОМ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЕТСЯ

1) высокая стоимость пластмассы;

2) отличная цветостойкость;

3) сложность в использовании;

4) большая усадка;

5) повышенное содержание остаточного мономера в полимеризате.

201. ПЛАСТМАССУ «РЕДОНТ» В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТ

1) изготовления временных шин;

2) изготовления мостовидных протезов и коронок;

3) починок съемных протезов;

4) индивидуальных оттискных ложек;

5) изготовления бюгельных протезов.

202. ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЕТСЯ

1) образование в массе пор и раковин;

2) газовая пористость;

3) развитие механического стоматита;

4) мраморность;

5) образование в массе пор и раковин; газовая пористость; развитие механического стоматита.

203. ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ ПОРОШКА САМОТВЕРДЕЮЩЕГО ПОЛИМЕРА С ЖИДКОСТЬЮ НАСТУПАЕТ СТАДИЯ ЕГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ

1) песочная;

2) тянущихся нитей;

3) тестообразная;

4) резиноподобная;

5) полимеризационная.

204. СТАДИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПОТЕРЕЙ ЛИПКОСТИ, ХОРОШЕЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И МЕНЬШЕЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ

1) песочная;

2) тянущихся нитей;

3) тестообразная;

4) резиноподобная;

5) конечная.

205. В РЕЗИНОПОДОБНУЮ СТАДИЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ ПРОВОДЯТ

1) этап формовки;

2) этап прессования;

3) извлекают протез из полости рта;

4) шлифовку и полировку;

5) пластмассовое тесто в эту стадию непригодно к использованию.

206. ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНО-МОНОМЕРНОЙ СМЕСИ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1) экзотермическим;

2) эндотермическим;

3) обратимым;

4) простым;

5) сложным.

207. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

1) по окончанию полимеризации выделяется большое количество влаги;

2) образующиеся полимерные цепи короче, чем при тепловой полимеризации;

3) по окончанию полимеризации в массе остается до 5% мономера;

4) по окончанию полимеризации остаточного мономера не остается в массе;

5) быстро заканчивается.

208. ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ АКТИВАТОРА ТРЕТИЧНОГО АМИНА УВЕЛИЧИВАЕТ ПОЛНОТУ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО КОЛИЧЕСТВО ОСТАТОЧНОГО МОНОМЕРА В ПЛАСТМАССЕ

1) увеличивается до 1-2%;

2) уменьшается до1-2%;

3) уменьшается до 5-7%;

4) увеличивается до 5 – 7%;

5) не меняется.

209. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗБЫТКА ТЕПЛА ВОЗНИКШЕГО ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗДЕЛИЯ ПОГРУЗИТЬ В

1) опустить в холодную воду;

2) опустить в горячую воду;

3) опустить в горячую воду, а затем довести до кипения;

4) поместить в морозильную камеру на 30 минут;

5) ничего не делать.

210. ЕСЛИ В СОСТАВ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ ВХОДЯТ ХИМИЧЕСКИ НЕСТОЙКИЕ АКТИВАТОРЫ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К

1) появлению белых мраморных полос в изделии;

2) появлению пор в изделии;

3) появлению трещин в изделии;

4) изменению цвета изделий;

5) не влияет ни как.

211. ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПАДА ПЕРЕКИСИ БЕНЗОИЛА ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА

1) 0°С;

2) нагрев до температуры выше 30°С;

3) нагрев до температуры выше 65°С;

4) необходимы минусовые температуры;

5) 100°С.

212. ПЕСОЧНАЯ СТАДИЯ ПРИ ЗАМЕШИВАНИИ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

1) 3 минуты;

2) от 30´ до 15 минут;

3) от 30´ до 5 минут;

4) от 30´ до 30 минут;

5) от 30 до 300 минут.

213. СТАДИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ЛИПКОСТЬЮ МАССЫ, ВЫСОКОЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И ТЕКУЧЕСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ

1) песочная;

2) тянущихся нитей;

3) тестообразная;

4) резиноподобная;

5) промежуточная.

214. ЕСЛИ ПРИ ПЕРЕБАЗИРОВКЕ ПРОТЕЗА САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССОЙ ПРОПУСТИТЬ IV СТАДИЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЕМ БУДЕТ

1) появление пор в протезе;

2) хрупкость в протезе при дальнейшей его эксплуатации;

3) пластмасса затвердеет и извлечение протеза из полости рта будет невозможно;

4) избыточное выделение мономера;

5) повышение прочности протеза.

215. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

1) по окончанию полимеризации выделяется большое количество влаги;

2) по окончанию полимеризации в массе остается до 0,5% мономера;

3) по окончанию полимеризации в массе остается до 5% мономера;

4) по окончанию полимеризации остаточного мономера не остается в массе;

5) протекает точно так же как полимеризация пластмасс горячего отверждения.

216. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ САМОТВЕРДЕЮЩИХ МАСС ПРОИСХОДИТ В СЛЕДСТВИИ

1) взаимодействия ингибиторов и активаторов полимеризации;

2) химического распада соли сульфиновых кислот;

3) химического распада молекул перекиси бензоила;

4) участия дополнительных активаторов полимеризации;

5) взаимодействия воды и гипса.

217. САМОТВЕРДЕЮЩИЕ ПЛАСТМАССЫ ВЫДЕЛЯЮТ ОСТАТОЧНЫЙ МОНОМЕР В КОЛЛИЧЕСТВЕ

1) до 0,5%;

2) до 3%;

3) до 5%;

4) до 8%;

5) до 15%.

218. В ПЕСОЧНУЮ СТАДИЮ МОНОМЕР ПОЛИМЕРНАЯ СМЕСЬ

1) подвергается набуханию;

2) подвергается этапу прессования;

3) подвергается этапу формовки;

4) непригодна к использованию;

5) подвергается охлаждению.

219. УСКОРЕНИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ МОЖНО ДОСТИЧЬ

1) погружением формы в воду, нагретую до 37°С;

2) погружением формы в воду, нагретую до 100°С;

3) погружением формы в воду с температурой 0°С;

4) погружение формы в морозильную камеру на 10 минут;

5) ускорить не получится.

220. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ (ПОЛИМЕРЫ, КОМПОМЕРЫ) – ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СОЧЕТАНИЕ

1) из пяти химически различных материалов;

2) из трех химически различных материалов;

3) из четырех химически различных материалов;

4) не сочетаемого;

5) из двух химически различных материалов.

221. ВЫПУСКАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ

1) по органической матрице;

2) по наполнителю;

3) по способу полимеризации;

4) по цене;

5) по органической матрице, по наполнителю, по способу полимеризации.

222. ДОСТОИНСТВАМИ КОМПОМЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1) эстетичность;

2) сложную и трудоемкую методику применения;

3) низкий модуль эластичности;

4) более высокий, чем зубные ткани, коэффициент температурного расширения;

5) высокая стоимость.

223. КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ КОМПОМЕРА ЗАВИСИТ ОТ

1) качества и количества неорганического наполнителя;

2) износостойкости;

3) низкая теплопроводность;

4) низкий модуль эластичности;

5) температуры полимеризации.

224. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ (ПОЛИМЕРЫ, КОМПОМЕРЫ) – ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СОЧЕТАНИЕ

1) из пяти химически различных материалов;

2) из трех химически различных материалов;

3) из четырех химически различных материалов;

4) из двух химически различных материалов;

5) не сочетаемого.

225. ВЕЩЕСТВА, В КОТОРЫХ МЕТОДОМ СИЛАНИЗАЦИИ С ОРГАНИЧЕСКОЙ ДИМЕТАКРИЛАТНОЙ МАТРИЦЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ МИНЕРАЛЬНЫЙ (СТЕКЛОКЕРАМИКА) НАПОЛНИТЕЛЬ

1) композиционные полимеры;

2) пластмассы;

3) мономеры;

4) ситаллы;

5) кремний органика.

226. ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ СВЯЗАНО

1) возможностью гидролиза;

2) низким содержанием наполнителя и малым размером частиц;

3) низкая теплопроводность;

4) низкий модуль эластичности;

5) адгезией.

227. НА СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ОКАЗЫВАЕТ

1) размер частиц наполнителя;

2) цвет наполнителя;

3) влагопоглащение;

4) абсорбция;

5) адгезия.

228. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ

1) методом литья под давлением;

2) свободной формовкой;

3) полимеризацией;

4) на 3D принтере;

5) методом литья под давлением; свободной формовкой; полимеризации; на 3D принтере.

229. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ИЗДЕЛИЯ С ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИМИ ПРОЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ НЕОБХОДИМО

1) оптимальное соотношение компонентов смеси;

2) полное созревание пластмассового теста перед формовкой;

3) создание и строгое выдерживание температурного режима полимеризации;

4) ни чего предпринимать не надо;

5) оптимальное соотношение компонентов смеси; полное созревание пластмассового теста перед формовкой; создание и строгое выдерживание температурного режима полимеризации.

230. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВОГО ИЗДЕЛИЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕМНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОНОМЕРА К ПОЛИМЕРУ

1) 1:1;

2) 1:2;

3) 1:3;

4) 1:5;

5) 1:10.

231. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПЛАСТМАСС, ПРОВОДИМАЯ В СИСТЕМЕ ЛИТЬЕВОГО ПРЕССОВАНИЯ, ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1) не требует участия врача в процессе изготовления пластмассовых изделий;

2) уменьшает количества свободного мономера в изделии;

3) экономически не затратный метод изготовления;

4) не требует участия врача в процессе изготовления пластмассовых изделий; уменьшает количества свободного мономера в изделии;

5) снижает трудозатраты.

232. В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПЛАСТМАСС МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ДЕФЕКТЫ

1) газовая пористость;

2) окончатые отверстия в протезе;

3) неровный рельеф протеза;

4) включения гипса;

5) не затвердевшие участки.

233. ВТОРАЯ СТАДИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ

1) песочная стадия;

2) тестообразная;

3) стадия тянувшихся нитей;

4) резинообразная;

5) гибридная.

234. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВОГО ИЗДЕЛИЯ, В КОТОРОМ ОБЪЕМНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОНОМЕРА К ПОЛИМЕРУ ЯВЛЯЕТСЯ, ОПТИМАЛЬНЫМ УСАДКА МОНОМЕРА ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

1) 6-7%;

2) 10%;

3) 20%;

4) 30%;

5) 40%.

235. В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПЛАСТМАСС МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ДЕФЕКТЫ

1) скопление шариков пластмассы на поверхности протеза;

2) окончатые отверстия в протезе;

3) множественная пористость;

4) включения гипса;

5) не затвердевшие участки.

236. ПЕСОЧНАЯ СТАДИЯ - ЭТО СТАДИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ

1) первая стадия;

2) вторая стадия;

3) третья стадия;

4) четвертая стадия;

5) седьмая стадия.

237. ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ

1) песочная стадия;

2) тестообразная;

3) стадия тянувшихся нитей;

4) резиноподобная;

5) финальная.

238. ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРОВОДЯТ

1) в емкости с кипящей водой 30 – 45 минут;

2) в специальных аппаратах, состоящих из шприц-пресса и специальной кюветы;

3) аппарате Ларина;

4) полимеризаторе Самсона;

5) артикуляторе.

239. КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТАТОЧНОГО МОНОМЕРА НА ТКАНИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА У ПАЦИЕНТА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ РАЗВИТИЕ

1) токсического стоматита;

2) аллергического стоматита;

3) механический стоматит;

4) волчанка;

5) герпес.

240. ПОРИСТОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩУЮ В ТОЛЩЕ МАССЫ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ ИСПАРЕНИЕМ МОНОМЕРА ВНУТРИ ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ФОРМОВОЧНОЙ МАССЫ, НАЗЫВАЮТ

1) множественной;

2) газовой;

3) гранулярной;

4) пористостью сжатия;

5) обратимой.

241. ПОРИСТОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБЫТКА МОНОМЕРА, НАЗЫВАЮТ

1) множественной;

2) газовой;

3) обратимой;

4) пористостью сжатия;

5) гранулярной.

242. СТАДИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ СВОБОДНЫМ, НЕ СВЯЗАННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ГРАНУЛ В СМЕСИ НАЗЫВАЕТСЯ

1) песочной;

2) тянущихся нитей;

3) тестообразной;

4) окончательного отверждения;

5) обратимой.

243. СТАДИЯ, В КОТОРОЙ ПЛАСТМАССОВАЯ МАССА ИМЕЕТ УПРУГИЕ СВОЙСТВА, НАЗЫВАЕТСЯ

1) песочной;

2) тянущихся нитей;

3) тестообразной;

4) резиноподобная;

5) эластической.

244. КАК РЕЗУЛЬТАТ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НА ЛЮБОЙ СОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ПЛАСТМАССЫ У ПАЦИЕНТА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ РАЗВИТИЕ

1) токсического стоматита;

2) аллергического стоматита;

3) механический стоматит;

4) гипертонии;

5) гернеса.

245. ВНУТРЕННИЕ ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОТЕЗЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТАКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ КАК

1) газовая пористость;

2) развитие стоматита;

3) появление трещин в протезе;

4) изменения цвета;

5) поломке зубов.

246. «СИКОР» СИТАЛЛОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ОБЖИГА

1) 860-960ºС;

2) 760- 860 ºС;

3) 660- 560 ºС;

4) 560- 460 ºС;

5) 160-260ºС.

247. В ФАРФОРОВОЙ МАССЕ КАОЛИН СОСТАВЛЯЕТ

1) 3- 10%;

2) 10- 13%;

3) 13- 16%;

4) 16- 19%;

5) 30- 40%.

248. В СОСТАВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАРФОРА КВАРЦ СОСТАВЛЯЕТ

1) 15- 20%;

2) 20- 25%;

3) 25- 30%;

4)30- 35%;

5) 30- 40%.

249. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРФОР КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ НА

1) тугоплавкий;

2) легкоплавкий;

3) высокоплавкий;

4) не плавкий;

5) пластичный.

250. СИТАЛЛЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ

1) для изготовления искусственных коронок;

2) для изготовления искусственных коронок и мостовидных протезов;

3) для изготовления мостовидных протезов;

4) для изготовления бюгельных протезов;

5) капп.

251. ПОЛЕВОЙ ШПАТ (ОРТОКЛАЗ) В ФАРФОРОВОЙ МАССЕ СОСТАВЛЯЕТ

1) 3-10%;

2) до 25%;

3) 15-20%;

4) 60-75%;

5) 30- 40%.

252. КВАРЦ В ФАРФОРОВОЙ МАССЕ СОСТАВЛЯЕТ

1) 3-10%;

2) до 25%;

3) 15-20%;

4) 60-75%;

5) 30- 40%.

253. КАОЛИН В ФАРФОРОВОЙ МАССЕ СОСТАВЛЯЕТ

1) 3-10%;

2) до 25%;

3) 15-20%;

4) 60-75%;

5) 30- 40%.

254. ПЛАВНИ (ФЛЮСЫ) В ФАРФОРОВОЙ МАССЕ СОСТАВЛЯЕТ

1) 3-10%;

2) до 25%;

3) 15-20%;

4) 60-75%;

5) 30- 40%.

255. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ПОЛЕВОГО ШПАТА

1) 1000-1300ºС;

2) 1400-1600ºС;

3) 600-800ºС;

4) 860-960ºС;

5) 100-130ºС.

256. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ КВАРЦА

1) 1000-1300ºС;

2) 1400-1600ºС;

3) 600-800ºС;

4) 860-960ºС;

5) 100-130ºС.

257. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ПЛАВНИ (ФЛЮСА)

1) 1000-1300ºС;

2) 1400-1600ºС;

3) 600-800ºС;

4) 860-960ºС;

5) 100-130ºС.

258. ПЛОТНОСТЬ ФАРФОРОВЫХ МАСС СОСТАВЛЯЕТ

1) 2,6-2,8 г/см³;

2) 2,7-2,9 г/см³;

3) 2,5-2,7 г/см³;

4) 2,3-2,5 г/см³;

5) 1,6-2,8 г/см³.

259. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ФАРФОРОВЫХ МАСС ПРИ ОБЖИГЕ

1) полностью выгорают;

2) частично выгорают;

3) не выгорают;

4) органические вещества не входят в состав фарфоровых масс;

5) вводятся дополнительно.

260. СИТАЛЛОВЫЙ МАТЕРИАЛ «СИКОР» ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ОБЖИГА

1) 1000-1300ºС;

2) 1400-1600ºС;

3) 600-800ºС;

4) 860-960ºС;

5) 100-130ºС.

261. СИТАЛЛОВОЙ ПОКРЫТИЕ «СИМЕТ» ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ СПЕКАНИЯ

1) 1000-1300ºC;

2) до 800ºC;

3) 600-900ºC;

4) 860-960ºC;

5) 100-130ºС.

262. СИТАЛЛЫ-СТЕКЛОКРИСТАЛЛЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СОСТОЯЩИЕ

1) из кристаллических фаз, равномерно распределенных;

2) из ионных фаз, равномерно распределенных;

3) из химических фаз, равномерно распределенных;

4) из электронных фаз, равномерно распределенных;

5) из плазменных фаз, равномерно распылённых;

263. УСАДКА ФАРФОРОВЫХ МАСС ПРИ ОБЖИГЕ СОСТАВЛЯЕТ

1) 15-42%;

2) до 25%;

3) 15-20%;

4) 60-75%;

5) до 100%

264. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1) эластичных материалов;

2) фарфоровых масс;

3) полимерных материалов;

4) металлов и сплавов;

5) изокола.

265. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1) материала «Сикор»;

2) полимеров на основе акрилатов горячей полимеризации;

3) сплавов на основе золота;

4) керамики;

5) изокола.

266. КОМБИНИРОВАННЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1) металла и пластмассы;

2) металла и фотокомпазита;

3) сплавов на основе золота;

4) самотвердеющих пластмасс;

5) изокола и гипса.

267. В ПЕРВЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ БЫЛО НАЧАТО

1) в 1929 г;

2) в 1959 г;

3) в 1984 г;

4) в 1999 г;

5) в 1899 г.

268. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ПО МАТЕРИАЛУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ

1) эластические;

2) твердокристаллические;

3) пластмассовые;

4) легкоплавкие;

5) белые.

269. ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССУ

1) «Вита»;

2) «Эстедент – Д»;

3) «Синма»;

4) «Хромоскоп»;

5) «Фторакс».

270. ФАРФОРОВЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1) эластичных материалов;

2) фарфоровых масс;

3) полимерных материалов;

4) компомеров;

5) металлов.

271. ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ИСКУССТВЕННЫХ ФАРФОРОВЫХ ЗУБОВ НАЗЫВАЮТ

1) проволокой;

2) штифтом;

3) крампоном;

4) кламмером;

5) крючком.

272. КРАМПОНЫ ФАРФОРОВЫХ ЗУБОВ ПО СВОЕМУ СТРОЕНИЮ БЫВАЮТ

1) штифтовые;

2) угловые;

3) прямые;

4) полые;

5) адгезивные.

273. ФАРФОРОВЫМ ИСКУССТВЕННЫМ ЗУБАМ ПРИСУЩИ НЕДОСТАТКИ

1) эмаль этих зубов более прозрачна с наличием светлых пятен и полосок, имитирующих естественные зубы;

2) изменяться под действием пищевых веществ и слюны;

3) недостаточная прочность зубов в области крепления крампонов и пустотельная часть в диаторических зубах;

4) повышенная пластичность;

5) низкая цена.

274. ИЗ НЕДОСТАТКОВ ФАРФОРОВЫХ ЗУБОВ СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ

1) их хрупкость;

2) эмаль этих зубов более прозрачна с наличием светлых пятен и полосок, имитирующих естественные зубы;

3) изменяться под действием пищевых веществ и слюны;

4) повышенная пластичность;

5) низкая цена.

275. ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗУБЫ «ЭСТЕДЕНТ-Д» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

1) изготовления бюгельных протезов пациентам всех возрастов;

2) изготовления частичных и полных съемных протезов людям пожилого и старческого возраста;

3) изготовления зубных протезов, ортодонтических и ортопедических аппаратов при протезировании детей и в период лечения зубочелюстных деформаций молочного и сменного прикуса;

4) мостовидных протезов;

5) коронок.

276. ИСКУССТВЕННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ЗУБЫ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ИМЕЮТ В СВОЕМ СТРОЕНИИ

1) перлы;

2) крампоны;

3) крючки;

4) кламмеры;

5) пелоты.

277. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПАЦИЕНТАМ С НАЛИЧИЕМ ГЛУБОКОГО ПРИКУСА ИЛИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ ЗУБНЫХ РЯДОВ ОТДАЕТСЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫМ ЗУБАМ

1) металлическим;

2) фарфоровым;

3) пластмассовым зубам;

4) комбинированным;

5) коронкам по Белкину.

278. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ БАЗИСА ПРОТЕЗА И ФАРФОРОВЫХ ЗУБОВ, ПОСЛЕДНИЕ ИМЕЮТ В СВОЕМ СТРОЕНИИ

1) дырчатые отверстия;

2) штифты;

3) крючки;

4) кламмеры;

5) пелоты.

279. КРАМПОНЫ ФАРФОРОВЫХ ЗУБОВ ПО СВОЕМУ СТРОЕНИЮ БЫВАЮТ

1) штифтовые;

2) угловые;

3) с пуговчатыми окончаниями;

4) вертикальные;

5) горизонтальные.

280. ФАРФОРОВЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТТЕНКОВ

1) 3 цвета;

2) 5 цветов;

3) 8 цветов;

4) 9 цветов;

5) 49 цветов.

281. ИЗ НЕДОСТАТКОВ ФАРФОРОВЫХ ЗУБОВ СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ

1) недостаточно прочное соединение с базисом протеза;

2) эмаль этих зубов более прозрачна с наличием светлых пятен и полосок, имитирующих естественные зубы;

3) изменяться под действием пищевых веществ и слюны;

4) эластичность;

5) низкая стоимость.

282. К ТВЕРДЕЮЩИМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) стенс;

2) гипс;

3) спидекс;

4) гидрогум;

5) фарфор.

283. ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ ГИПСА ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОЕ СВОЙСТВО, КАК

1) тиксотропность;

2) высокое сопротивление на разрыв;

3) гидрофильность;

4) абсолютная не пластичность;

5) стоимость.

284. ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

1) гипс;

2) стенс;

3) гидрогим;

4) репин;

5) альгинат.

285. ЭЛАСТИЧНЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1) твердеющие и цинкоксидэвгенольные;

2) твердеющие и термопластические;

3) альгинатные и силиконовые;

4) эластомеры и гидроколлоиды;

5) простые и сложные.

286. ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОЛИЭФИРНЫХ ОТТИСКНЫХ МАСС ЯВЛЯЕТСЯ

1) спидекс;

2) стенс;

3) импрегум;

4) зета плюс;

5) изокол.

287. ОТТИСКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ СИЛИКОНОВОЙ ОТТИСКНОЙ МАССОЙ, НАЗЫВАЮТ

1) трехслойными;

2) послойными;

3) монофазными;

4) двухслойными;

5) простыми.

288. СИЛИКОНОВЫЕ МАССЫ ДЕЛЯТ НА

1) В - силиконы и С - силиконы;

2) А - силиконы и В - силиконы;

3) А - силиконы и С - силиконы;

4) полиэфиры и А- силиконы;

5) обратимые и необрптимые.

289. ПО СТЕПЕНИ ТВЕРДОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ

1) 3 типа гипсов;

2) 8 типов гипсов;

3) 5 типов гипсов;

4) гипс медицинский и супергипс;

5) хрупкие и твёрдые.

290. МЕНЬШЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ И ПРОЧНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ ГИПС

1) а-полугидрат;

2) b-полугидрат;

3) b-полугидрат и с- полугидрат;

4) а- полугидрат и b-полугидрат;

5). b-полуфосфат.

291. К ЭЛАСТОМЕРАМ ОТНОСЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

1) силиконовые;

2) полиэфирные;

3) полисульфидные;

4) гидроколлоидные;

5) силиконовые; полиэфирные; полисульфидные.

292. К ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) стенс;

2) гипс;

3) спидекс;

4) гидрогум;

5) изокол.

293. ОТТИСКНАЯ МАССА, ВЫПУСКАЕМАЯ В ВИДЕ ОСНОВНОЙ МАССЫ И КАТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

1) силиконовые массы;

2) альгинатная масса;

3) цинкоксидэвгенольная масса;

4) термопластическая масса;

5) амальгамма.

294. К ГИДРОКОЛЛОИДНЫМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) гипс;

2) репин;

3) гидрогум;

4) зета плюс;

5) спидекс.

295. ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОДВЕРГАЮЩИЙСЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗАМЕШИВАНИЯ

1) спидекс;

2) стенс;

3) импрегум;

4) зета плюс;

5) гипс.

296. ОТТИСКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ АЛЬГИНАТНОЙ ОТТИСКНОЙ МАССОЙ НАЗЫВАЮТ

1) одноэтапными;

2) двухэтапными;

3) монофазными;

4) двухслойными;

5) твердокристаллические.

297. К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ ГИПСА ОТНОСИТСЯ

1) невозможность использовать как оттискный материал при наличии поднутрений;

2) токсичность;

3) обладает неприятным запахом;

4) высокая стоимость.

5) цвет.

298. К ГИДРОКОЛЛОИДНЫМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) «Стенс»;

2) «Импрегум»;

3) «Ортопринт»;

4) «Спидекс»;

5) «Зета плюс».

299. ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЗУБОТЕХНИЧЕСКОГО ГИПСА ПРЕДСТАВЛЕНА

1) полуводным сульфатом натрия;

2) полуводным сульфатом калия;

3) полуводным сульфатом кальция;

4) водным сульфатом магния;

5) водным сульфатом лития.

300. К ТВЕРДОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) гипс;

2) цинкоксидгваяколовый оттискный материал;

3) цинкоксидэвгенольный оттискный материал;

4) супергипс;

5) гипс; цинкоксидгваяколовый оттискный материал; цинкоксидэвгенольный оттискный материал.

301. К ЭЛАСТИЧНЫМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) стенс;

2) гипс;

3) спидекс;

4) репин;

5) изокол.

302. НЕГАТИВНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ТКАНЕЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ УЧАСТКОВ НАЗЫВАЮТ

1) рабочая модель;

2) оттиск;

3) индивидуальная ложка;

4) диагностическая модель;

5) клапанная зона.

303. ФОРМОЙ ВЫПУСКА АЛЬГИНАТНЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1) картриджи с основной массой и катализатором;

2) порошок, в алюминиевых пакетах;

3) тубы или шприцы;

4) в виде пластин;

5) в виде геля.

304. ГИПС ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА:

1) а-полугидрат;

2) b-полугидрат;

3) b-полугидрат и с- полугидрат;

4) c-глюканат;

5) а- полугидрат и b-полугидрат;

305. ЦИНКОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ СОСТОИТ

1) оксида цинка и эвгенола;

2) полуводного сульфата кальция;

3) оксида кальция и эвгенола;

4) полуводного сульфата цинка;

5) метилметакрилата.

306. ГИПС А-ПОЛУГИДРАТ ПОЛУЧАЮТ ПРИ НАГРЕВАНИИ

1) 1,3 атм.;

2) 2,3 атм.;

3) 1,7 атм.;

4) 5.3 атм;

5) 1,0 атм.

307. ТИОКОЛОВЫЕ ИЛИ ПОЛИСУЛЬФИДНЫЕ МАССЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ

1) кристаллизирующихся;

2) эластичных;

3) термопластичных;

4) термореактивных;

5) кристаллизирующихся; эластичных; термопластичных.

308. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГИПСА

1) не дает усадки, не растворяется в слюне;

2) эластичный;

3) текучесть;

4) хрупкость;

5) пористость.

309. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ С – СИЛИКОНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОИСХОДИТ В СЛЕДСТВИИ РЕАКЦИИ

1) поликонденсации;

2) полиприсоединения;

3) воздействия УФ - лучей;

4) интенсивности замешивания;

5) с атмосферным воздухом.

310. НАЛИЧИЕ ОТТЯЖЕК И НЕТОЧНОСТЬ РЕЛЬЕФА ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОТТИСКНЫХ МАСС

1) альгинатных;

2) А -силиконовых;

3) С - силиконовых;

4) термопластических;

5) всех.

311. ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПОЛУСУЛЬФИДНОГО ПОЛИМЕРА, ИМЕЮЩЕГО МЕРКАПТАНОВЫЕ ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ

1) к тиоловым оттискным материалам;

2) к альгинатным оттискным материалам;

3) к полиэфирным оттискным материалам;

4) агаровым оттискным материалам;

5) формовочным материалам.

312. В СЛЕДСТВИИ РЕАКЦИИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ С – СИЛИКОНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЗУЕТСЯ ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ

1) вода;

2) эфир;

3) перикись водорода;

4) ничего не образуется;

5) спирт.

313. "РЕПИН"  ОТНОСИТСЯ К

1) цинксидэвгеноловым материалам;

2) цинкосидгваяколовым материалам;

3) полиэфирным материалам;

4) тиоколовым;

5) формовочным материалам.

314. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТИОКОЛОВЫХ МАСС

1) плохо переносимый запах сероводорода;

2) подвергается самополимеризации;

3) отсутствует прилипание к ложкам;

4) наличие "оттяжек";

5) обратимость.

315. АДДИТИВНЫМИ НАЗЫВАЮТ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1) альгинатные;

2) А - силиконы;

3) С - силиконы;

4) полиэфирные;

5) формовочные.

316. ПОЛИЭФИРНЫЕ МАССЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ

1) кристаллизирующихся;

2) эластичных;

3) термопластичных;

4) формовочных;

5) кристаллизирующихся;  эластичных; термопластичных.

317. ОСНОВУ АЛЬГИНАТНЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОСТАВЛЯЕТ

1) альгинат кальция;

2) натриевая соль альгиновой кислоты;

3) гидроокись кальция;

4) меркаптановые группы;

5) полиэфиры.

318. В СЛЕДСТВИИ РЕАКЦИИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ А – СИЛИКОНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЗУЕТСЯ ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ

1) вода;

2) эфир;

3) спирт;

4) тепло;

5) ничего не образуется.

319. ВОДОПОГЛАЩАЕМОСТЬ ГИПСА A-ПОЛУГИДРАТА СОСТАВЛЯЕТ

1) 40-45%;

2) 60-65%;

3) 70%;

4) 10%;

5) 1%.

320. ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ МАССЫ ДЕЛЯТСЯ НА

1) обратимые и необратимые;

2) пластичные и непластичные;

3) эластичные и неэластичные;

4) высокоточные и не высокоточные;

5) дешёвые и дорогие.

321. ЦИНКОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) снятия анатомических оттисков;

2) снятия функциональных оттисков;

3) для постоянной фиксации несъемных ортопедических конструкций;

4) снятия анатомических оттисков; снятия функциональных оттисков; для постоянной фиксации несъемных ортопедических конструкций;

5) дублирования моделей.

322. МАКСИМАЛЬНАЯ УСАДКА СИЛИКОНОВОЙ МАССЫ СОСТАВЛЯЕТ

1) 0.5%;

2) 1%;

3) 1,5%;

4) 2%;

5) 2,5%.

323. УСАДКА АЛЬГИНАТНЫХ МАСС ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ

1) 15-20 мин;

2) не дает усадку;

3) 2-3 суток;

4) 2-3 часа;

5) 15-20 сек.

324. ПОЛИЭФИРНЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВИДЕ

1) порошка зеленого цвета;

2) порошка, похожего на гипс;

3) двух туб с основной и катализирующей пастой;

4) в виде восковых лент;

5) гелей.

325. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИНИМАЮТ ВЯЗКОТЕКУЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (ЗОЛЬ)

1) полиэфирные;

2) полисульфидные;

3) агаровые;

4) термопластические;

5) альгинатные.

326. ПОЛИВИНИЛСИЛОКСАН ВХОДИТ В СОСТАВ ОТТИСКНОГО МАТЕРИАЛА ГРУППЫ

1) полиэфиров;

2) А - силиконов;

3) С - силиконов;

4) полисульфидных материалов;

5) альгинатов.

327. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ А – СИЛИКОНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОИСХОДИТ В СЛЕДСТВИИ РЕАКЦИИ

1) поликонденсации;

2) полиприсоединения;

3) воздействия УФ - лучей;

4) поликонденсации; полиприсоединения; воздействия УФ - лучей;

5) связывания.

328. ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ГИПС ПОЛУЧАЮТ ИЗ ПРИРОДНОГО ПУТЕМ ЕГО

1) обезвоживания;

2) обезжиривания;

3) замораживания;

4) плавления;

5) спекания.

329. ПО СТЕПЕНИ ТВЕРДОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ISO ВЫДЕЛЯЮТ

1) 2 класса гипса;

2) 3 класса гипса;

3) 4 класса гипса;

4) 5 классов гипса;

5) 5+ классов гипса.

330. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ МОДЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

1) 1-2 класс гипса;

2) 3 класс гипса;

3) 4 класс гипса;

4) 5 класс гипса;

5) 5+ класс гипса.

331. В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА ПРИМЕНЯЮТ

1) 1-2 класс гипса;

2) 3 класс гипса;

3) 4 класс гипса;

4) 5 класс гипса;

5) 1-2 класс гипса; 3 класс гипса; 4 класс гипса.

332. К ТВЕРДОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) гипс, Impregum;

2) агар, упин;

3) репин, аквасил;

4) репин, гипс;

5) супергипс.

333. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗБОРНЫХ И СВЕРПРОЧНЫХ РАБОЧИХ МОДЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

1) 1-2 класс гипса;

2) 3 класс гипса;

3) 4-5 класс гипса;

4) 6 класс гипса;

5) применяют амальгаммы.

334. ЦИНКОКСИДГВАЯКОЛОВЫЕ ОТТИСКНАЯ МАССА

1) «Репин»;

2) «Дентол»;

3) «Вертекс»;

4) «Кавекс»;

5) «Спидекс».

335. ЦИНКОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ

1) «Супра Стоун»;

2) «Репин»;

3) «Дуралит»;

4) «Резидент»;

5) «Спидекс».

336. ЦИНКОКСИДЭВГЕНОЛОВЫЕ И ЦИНКОКСИДГВАЯКОЛОВЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАССЫ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВИДЕ

1) паста-паста;

2) паста и жидкость;

3) порошок и жидкость;

4) порошок и паста;

5) порошок - порошок.

337. ОБЖИГ ГИПСА ПРОИСХОДИТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

1) 70-1100;

2) 140-1900;

3) 200-2500;

4) 500-5250;

5) 1400-19000.

338. ЦИНКОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ СОСТОИТ

1) оксида цинка и эвгенола;

2) полуводного сульфата кальция;

3) оксида кальция и эвгенола;

4) полуводного сульфата цинка;

5) соли альгината натрия.

339. ГИПС А-ПОЛУГИДРАТ ПОЛУЧАЮТ ПРИ НАГРЕВАНИИ

1) 1,3 атм.;

2) 2,3 атм.;

3) 1,7 атм.;

4) 5.3 атм;

5) 13 атм.

340. РЕАКЦИЯ ГИДРАТАЦИИ ГИПСА - ЭТО

1) экзотермическая реакция;

2) эндотермическая реакция;

3) без выделения тепла;

4) люминисценции;

5) нет верного ответа.

341. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ГИПСА ПРОИСХОДИТ ВСЛЕДСТВИЕ РЕАКЦИИ

1) поликонденсации;

2) полиприсоединения;

3) воздействия УФ - лучей;

4) гидратации;

5) фрагментации.

342. ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИПСА ДОБАВЛЯЮТ

1) воск;

2) поваренную соль;

3) соду;

4) мыльную воду;

5) соли тория.

343. ИНГИБИТОРОМ РЕАКЦИИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИПСА ЯВЛЯЕТСЯ

1) бура;

2) NaCl;

3) спирт;

4) KCl;

5) дейтерий.

344. ПРОЦЕСС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИПСА ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ ПОРОШКА С ВОДОЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

1) ко 2-й минуте;

2) к 5-7 минуте;

3) через 15 минут;

4) через 30 минут;

5) через 150 минут.

345. ХРАНИТЬ ГИПС СЛЕДУЕТ

1) в печи для обжига;

2) в кювете;

3) в сухом месте;

4) в воде;

5) в холодильнике.

346. ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДИСПЕРСНОСТИ ПОРОШКА ВРЕМЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИПСА

1) увеличивается в 2 раза;

2) увеличивается в 5 раз;

3) не изменяется;

4) уменьшается;

5) увеличивается в 3 раза.

347. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОЕДИНЕНИИ С ВОДОЙ ОБРАЗУЮТ КРИСТАЛЛЫ

1) полиэфирные;

2) полисульфидные;

3) гипс;

4) термопластические;

5) силиконы.

348. ПО ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ГИПС - ЭТО

1) CaSO4;

2) K2SO4;

3) Na2SO4;

4) Al2(SO4)3;

5) AuO3.

349. ВОДОПОГЛАЩАЕМОСТЬ ГИПСА A-ПОЛУГИДРАТА СОСТАВЛЯЕТ

1) 40-45%;

2) 60-65%;

3) 70%;

4) 10%;

5) 1%.

350. ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ГИПСА С ВОДОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ

1) полугидрат;

2) двухводный гипс;

3) ангидрат;

4) его структура не изменяется;

5) перхлорат.

351. УСКОРЕНИЕ СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА ПРОИСХОДИТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СМЕСИ

1) до 30-370;

2) до 50-570;

3) до 70-800;

4) до 1000;

5) более 1000.

352. ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ А-СИЛИКОНОВ ОБРАЗУЕТСЯ ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ

1) спирт;

2) вода;

3) щелочь;

4) озон;

5) образования дополнительных веществ не происходит.

353. ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОЛИЭФИРНЫХ ОТТИСКНЫХ МАСС ЯВЛЯЕТСЯ

1) спидекс;

2) стенс;

3) импрегум;

4) зета плюс;

5) изокол.

354. СИЛИКОНОВЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) для получения двухслойных оттисков;

2) для получения монофазных оттисков;

3) для получения оттисков для изготовления вкладок;

4) починки протезов;

5) для получения двухслойных оттисков; для получения монофазных оттисков; для получения оттисков для изготовления вкладок.

355. К С-СИЛИКОНАМ ОТНОСИТСЯ

1) «Zetaplus»;

2) «Elite H-D»;

3) «Honigum»;

4) «Стенс»;

5) «Upin».

356. ПРИ КОНДЕНСАЦИИ С-СИЛИКОНОВ ОБРАЗУЮТСЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

1) спирт;

2) соль;

3) щелочь;

4) образования дополнительных веществ не происходит;

5) озон.

357. РЕNTAMIX - ЭТО

1) система для автоматического смешивания оттискных материалов;

2) представитель полиэфирных оттискных материалов;

3) представитель полисульфидных оттискных материалов;

4) аппарат для автоклавирования;

5) артикулятор.

358. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ОТЛИВКИ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПО ОТТИСКУ ИЗ С-СИЛИКОНА СОСТАВЛЯЕТ

1) 24 часа;

2) 12 часов;

3) 2 часа;

4) 48 часов;

5) нет ограничений по времени.

359. К А –СИЛИКОНАМ ОТНОСИТСЯ

1) «Honigum»;

2) «Тиокол»;

3) «GC Surflex»;

4) «Стомафлекс»;

5) «Тиокол»; «GC Surflex».

360. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО С-СИЛИКОНОВ

1) могут деформироваться;

2) не пластичны;

3) плохо подвергаются дезинфекции;

4) могут деформироваться; не пластичны; плохо подвергаются дезинфекции;

5) не дают точного оттиска.

361. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО С-СИЛИКОНОВ

1) не прочны на разрыв;

2) дают большую усадку;

3) не достаточная точность;

4) хрупкость;

5) плохо подвергаются дезинфекции.

362. "IMPREGUM SOFT " ОТНОСИТСЯ К

1) цинксидэвгеноловым материалам;

2) цинкосидгваяколовым материалам;

3) полиэфирным материалам;

4) тиоколовым;

5) альгинатам.

363. АДДИТИВНЫМИ НАЗЫВАЮТ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1) альгинатные;

2) А - силиконы;

3) С - силиконы;

4) полиэфирные;

5) гипсы.

364. В СОСТАВ ПОЛИЭФИРОВ ВХОДЯТ

1) полиэфиры;

2) пластификаторы;

3) наполнители;

4) красители;

5) полиэфиры; пластификаторы; наполнители; красители.

365. МАКСИМАЛЬНАЯ УСАДКА С- СИЛИКОНОВОЙ МАССЫ СОСТАВЛЯЕТ

1) 0.5%;

2) 1%;

3) 1,5%;

4) 2%;

5) 2,5%.

366. НЕДОСТАТОК АКТИВАТОРА ПРИ ЗАМЕШИВАНИИ СИЛИКОНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1) увеличивает скорость полимеризации;

2) замедляет скорость полимеризации;

3) повышает эластические свойства материала;

4) уменьшает эластические свойства материала;

5) ни как не влияет.

367. К ОБРАТИМЫМ ОТТИСКНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) полиэфирные;

2) термопластические;

3) агаровые;

4) силиконовые;

5) альгинаты.

368. ОБРАТИМЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАССЫ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ МЕНЯТЬ СВОЮ КОНСИСТЕНЦИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

1) температуры среды;

2) влажности среды;

3) давления;

4) пропорции;

5) времени.

369. ПЛАСТИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПРИОБРЕТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

1) свыше 360;

2) свыше 500;

3) свыше 600;

4) свыше 720;

5) свыше 820.

370. В СОСТАВ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ВХОДЯТ

1) смолы;

2) канифоль;

3) парафин;

4) гипс;

5) смолы; канифоль; парафин.

371. ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ПОДВЕРГАЮЩИЙСЯ ЗАМЕШИВАНИЮ

1) «Спидекс»;

2) «Стенс»;

3) «Импрегум»;

4) «Зета плюс»;

5) гипс.

372. ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЙ ОТТИСКНОЙ МАТЕРИАЛ ВЫПУСКАЕТСЯ В ВИДЕ

1) порошка;

2) основной и катализирующей пасты;

3) пластин;

4) вязкотекучей жидкости;

5) геля.

373. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1) хрупкость;

2) одноразовое использование;

3) может привести к ожогу слизистой;

4) не пластичный;

5) дорогой.

374. РАНЕЕ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЛИСЬ ДОВОЛЬНО ШИРОКО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

1) функциональных оттисков;

2) анатомических оттисков;

3) рабочих моделей;

4) фиксации коронок;

5) функциональных оттисков; анатомических оттисков; рабочих моделей.

375. FUNCTIONAL STICKS – ЭТО

1) а-полугидрат;

2) термопластические палочки;

3) системы автоматического смешивания;

4) серосодержащая оттискная масса;

5) аппарат измерения функциональной нагрузки.

376. В ПРОЦЕССЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЗУЕТСЯ ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ

1) вода;

2) эфир;

3) спирт;

4) ничего не образуется;

5) озон.

377. В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ МОДЕЛИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1) восковые;

2) пластмассовые;

3) фарфоровые;

4) формовочные;

5) восковые; пластмассовые; фарфоровые; формовочные.

378. ОДНИМ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ К МОДЕЛИРОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) большая усадка;

2) гомогенность;

3) ломкость;

4) приятный запах;

5) растворимость в воде.

379. К ПРИРОДНЫМ ВОСКАМ ОТНОСЯТ

1) синтетические;

2) искусственные;

3) модификаторы;

4) растительные;

5) пластификаторы.

380. ЖИВОТНЫЕ ВОСКИ СОДЕРЖАТ

1) эфиры;

2) кислоты;

3) углеводороды и смолы;

4) эфиры; кислоты; углеводороды и смолы;

5) гипс.

381. КАРНАУБСКИЙ ВОСК ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

1) синтетического воска;

2) растительных восков;

3) животного воска;

4) минеральных восков;

5) компомеров.

382. В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ СМОЛЫ

1) плодового дерева;

2) корня сосны;

3) пальмовых листьев;

4) аравийскую камедь;

5) соли альгината.

383. РАЗЛИЧАЮТ КАНИФОЛЬ

1) синтетическую;

2) экстракционную;

3) животную;

4) минеральную;

5) растительную.

384. КАНИФОЛЬ ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ

1) модификатора;

2) красителя;

3) компонента твердокристаллических и термопластических оттискных материалов;

4) ускорителя реакции схватывания гипса;

5) растворителя.

385. ЯПОНСКИЙ ВОСК ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

1) синтетического воска;

2) растительных восков;

3) животных восков;

4) минеральных восков;

5) компомеров.

386. КАНИФОЛЬ ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ

1) модификатора;

2) красителя;

3) как флюс при паянии оловом;

4) растворителя;

5) катализатора.

387. ОДНИМ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ К МОДЕЛИРОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) большая усадка;

2) пластичность;

3) ломкость;

4) приятный запах;

5) растворимость в воде.

388. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ВОСКОВ

1) синтетические;

2) искусственные;

3) модификаторы;

4) растворители;

5) красители.

389. К ПРИРОДНЫМ ВОСКАМ ОТНОСЯТ

1) синтетические;

2) искусственные;

3) модификаторы;

4) животные;

5) красители.

390. ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОСКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1) жиры;

2) белки;

3) спирты;

4) углеводороды;

5) аминокислоты.

391. МОНТАНОВЫЙ ВОСК ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

1) синтетического воска;

2) растительных восков;

3) животных восков;

4) минеральных восков;

5) гибридных восков.

392. КАНИФОЛЬ ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ

1) модификатора;

2) красителя;

3) компонента восковой смеси «Липкий воск»;

4) охладителя;

5) модификатора; красителя; компонента восковой смеси «Липкий воск».

393. ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ КАНИФОЛИ СОСТАВЛЯЕТ

1) 52-68°С;

2) 2-8°С;

3) 20-46°С;

4) 12-28°С;

5) 120-128°С.

394. ПАРАФИН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

1) синтетического воска;

2) растительных восков;

3) животных восков;

4) минеральных восков;

5) эмульгаторов.

395. ВОСКОВЫЕ МОДЕЛИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТНОСЯТ К

1) основным материалам, применяемым в ортопедической стоматологии;

2) специальным материалам, применяемым в ортопедической стоматологии;

3) вспомогательным материалам, применяемым в ортопедической стоматологии;

4) дополнительным материалам, применяемым в ортопедической стоматологии;

5) не применяются в ортопедической стоматологии.

396. К ПРИРОДНЫМ ВОСКАМ ОТНОСЯТ

1) синтетические;

2) искусственные;

3) модификаторы;

4) минеральные;

5) гибридные.

397. ПРИРОДНЫЕ ВОСКИ СОДЕРЖАТ

1) в основном две группы органических соединений: углеводороды и сложные эфиры высших жирных кислот и высших спиртов;

2) углеводороды;

3) высшие одноатомные спирты;

4) высшие двухатомные спирты;

5) гипс.

398. СТЕАРИН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

1) синтетического воска;

2) растительного воска;

3) животного воска;

4) минерального воска;

5) пластмасс.

399. ВОСКОВЫЕ СМЕСИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1) воск базисный;

2) воск моделировочный;

3) воск для бюгельных работ;

4) воск базисный, воск моделировочный, воск для бюгельных работ;

5) воск красный и синий.

400. ФОРМОЙ ВЫПУСКА БАЗИСНОГО ВОСКА ЯВЛЯЮТСЯ

1) цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет;

2) набор различных по конфигурации и сечению восковых стержней зеленого цвета;

3) палочки ланцетовидной формы;

4) прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета;

5) четырёхгранные пирамидки высотой 16 мм.

401. ФОРМОЙ ВЫПУСКА ЛИТЬЕВОГО ВОСКА ЯВЛЯЮТСЯ

1) цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет;

2) цилиндрические палочки зеленого, синего или розового цвета, различных диаметров;

3) палочки ланцетовидной формы;

4) прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета;

5) четырёхгранные пирамидки высотой 16 мм.

402. ВОСК, ВЫПУСКАЕМЫЙ В ВИДЕ ДИСКОВ КРАСНОГО ЦВЕТА

1) моделировочный для вкладок;

2) для бюгельных работ;

3) липкий;

4) базисный;

5) свечной.

403. ВОСКОВАЯ МОДЕЛИРОВОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВКЛАДОК ВЫПУСКАЕТСЯ ПОД НАЗВАНИЕМ

1) «Восколит-1»;

2) «Формодент»;

3) «Фторакс»;

4) «Модевакс»;

5) «Лавакс - воск моделировочный».

404. КРАСНЫЙ «МОДЕВАКС» ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) моделирования пришеечной части коронок;

2) для изготовления промежуточной части мостовидного протеза;

3) для моделирования коронковой части будущей конструкции;

4) для склеивания частей протеза;

5) для изготовления вкладок.

405. ОДНИМ ИЗ СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЛИПКОГО ВОСКА ЯВЛЯЕТСЯ

1) краситель;

2) парафин;

3) синтетический церезин;

4) канифоль;

5) гипс.

406. «МОДЕВАКС» ВЫПУСКАЕТСЯ В ВИДЕ

1) комплекта из воска трех цветов;

2) комплекта из воска дух цветов;

3) комплекта из воска одного цвета;

4) комплекта из воска четырех цветов;

5) комплекта из пластилина.

407. ВОСК МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДУГОВЫХ ПРОТЕЗОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

1) моделирования каркасов цельнолитых бюгельных протезов;

2) изготовления сложных моделей дуговых, шинирующих протезов, кламмеров;

3) литья каркасов цельнолитых дуговых протезов на огнеупорной модели;

4) создания литниковых систем при отливках стоматологических конструкций из сплавов;

5) для изготовления вкладок.

408. ВОСКОВЫЕ СМЕСИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1) воск литьевой для вкладок;

2) воск профильный;

3) воск липкий;

4) воск красный и синий;

5) воск литьевой для вкладок, воск профильный, воск липкий.

409. ФОРМОЙ ВЫПУСКА ВОСКА ДЛЯ БЮГЕЛЬНЫХ РАБОТ ЯВЛЯЮТСЯ

1) цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет;

2) набор различных по конфигурации и сечению восковых стержней зеленого цвета;

3) палочки ланцетовидной формы;

4) прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета;

5) четырёхгранные пирамидки высотой 16 мм.

410. ФОРМОЙ ВЫПУСКА МОДЕЛИРОВОЧНОГО ВОСКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1) цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет;

2) набор прямоугольных брусков синего цвета, размерами 40x9x9 мм;

3) палочки ланцетовидной формы;

4) прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета;

5) четырёхгранные пирамидки высотой 16 мм.

411. ВОСК ДЛЯ БЮГЕЛЬНЫХ РАБОТ ВЫПУСКАЕТСЯ В ВИДЕ

1) палочек коричневого и синего цветов;

2) пластин красного цвета;

3) четырехгранных призм;

4) дисков красного цвета;

5) четырёхгранные пирамидки высотой 16 мм.

412. СИНИЙ «МОДЕВАКС» ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) моделирования пришеечной части коронок;

2) для изготовления промежуточной части мостовидного протеза;

3) для моделирования коронковой части будущей конструкции;

4) для склеивания частей протеза;

5) для изготовления вкладок.

413. ЛИПКИЙ ВОСК ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

1) моделирования базисов съемных протезов;

2) соединения деталей протезов, склеивания частей слепка, моделей;

3) моделирования промежуточной части мостовидных протезов;

4) изготовления сложных моделей дуговых, шинирующих протезов, кламмеров;

5) для изготовления вкладок.

414. «ВОСКОЛИТ-3» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАБОР РАЗЛИЧНЫХ ПО КОНФИГУРАЦИИ И СЕЧЕНИЮ

1) восковых стержней зеленого цвета;

2) восковых стержней красного цвета;

3) восковых стержней синего цвета;

4) восковых стержней коричневого цвета;

5) восковых стержней чёрного цвета.

415. ВОСКОВАЯ СМЕСЬ «ВОСКОЛИТ-1» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

1) моделирования каркасов цельнолитых бюгельных протезов;

2) склеивания при сборке металлических частей протезов при подготовке их к паянию;

3) литья каркасов цельнолитых дуговых протезов на огнеупорной модели;

4) для изготовления вкладок;

5) создания литниковых систем при отливках стоматологических конструкций из сплавов.

416. ФОРМОЙ ВЫПУСКА ЛИТЬЕВОГО ВОСКА ДЛЯ ВКЛАДОК ЯВЛЯЮТСЯ

1) цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет;

2) набор различных по конфигурации и сечению восковых стержней зеленого цвета;

3) палочки ланцетовидной формы;

4) прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета;

5) четырёхгранные пирамидки высотой 16 мм.

417. ФОРМОЙ ВЫПУСКА ЛИПКОГО ВОСКА ЯВЛЯЮТСЯ

1) цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет;

2) набор различных по конфигурации и сечению восковых стержней зеленого цвета;

3) палочки ланцетовидной формы;

4) прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета;

5) четырёхгранные пирамидки высотой 16 мм.

418. «ВОСКОЛИТ-1» ЯВЛЯЕТСЯ ВОСКОМ ИЗ ГРУППЫ

1) моделировочных;

2) базисных;

3) литьевых;

4) липких;

5) комбинированных.

419. ЗЕЛЕНЫЙ «МОДЕВАКС» ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1) моделирования пришеечной части коронок;

2) для изготовления промежуточной части мостовидного протеза;

3) для моделирования коронковой части будущей конструкции;

4) для склеивания частей протеза;

5) для изготовления вкладок.

420. БАЗИСНЫЙ ВОСК ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

1) моделирования промежуточной части мостовидного протеза;

2) изготовления базисов съемных протезов и окклюзионных валиков;

3) для соединения деталей протезов;

4) для изготовления сложных моделей дуговых протезов;

5) для изготовления вкладок.

421. ВОСК БЮГЕЛЬНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

1) моделирования каркасов цельнолитых бюгельных протезов;

2) изготовления сложных моделей дуговых, шинирующих протезов, кламмеров;

3) литья каркасов цельнолитых дуговых протезов на огнеупорной модели;

4) создания промежуточного слоя при моделировании каркасов бюгельных протезов;

5) для изготовления вкладок.

422. ФОРМОВКА – ЭТО

1) комплекс мероприятий для изготовления формы;

2) литье металлов;

3) процесс изготовления формы для литья металлов;

4) процесс изготовления формовочной массы;

5) этап отделки.

423. ФОРМОВОЧНАЯ МАССА СЛУЖИТ МАТЕРИАЛОМ

1) для литья;

2) для изготовления формы;

3) для замешивания гипса;

4) моделирования;

5) для отделки.

424. ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ФОРМОВОЧНЫХ МАСС ЯВЛЯЮТСЯ

1) огнеупорные и связывающие вещества;

2) мелкодисперсный порошок и связывающие вещества;

3) огнеупорные, мелкодисперсный порошок и связывающие вещества;

4) огнеупорные вещества и мелкодисперсный порошок;

5) вода и гипс.

425. ГИПСОВЫЙ ФОРМОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СОСТОИТ ИЗ

1) гипса и окиси кремния;

2) гипса, окиси кремния, оксида кальция;

3) гипса и оксида кальция;

4) нет правильного ответа;

5) окиси хрома.

426. ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ БЫВАЮТ

1) основные и вспомогательные;

2) основные;

3) вспомогательные;

4) основные, вспомогательные, дополнительные;

5) нет правильного ответа.

427. ГИПСОВЫЙ ФОРМОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ ГИПСА

1) 45- 56%;

2) 67-71%;

3) 20-24%;

4)13- 17%;

5) 75- 86%.

428. ОСНОВНЫМИ ФОРМОВОЧНЫМИ СМЕСЯМИ НАЗЫВАЮТ

1) материалы, употребляемые для укрепления формы, придания основному формовочному материалу специальных свойств;

2) материалы, от свойств которых зависят главные качественные показатели литьевой формы;

3) материалы, употребляемые для укрепления специальных свойств формовочному материалу;

4) материалы, употребляемые для укрепления качественных показателей литьевой формы;

5) красную и синюю.

429. ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЦЕМЕНТ ТВЕРДЕЕТ В ТЕЧЕНИИ

1) 20 минут;

2) 40 минут;

3) 60 минут;

4) 2х часов;

5) 3х часов.

430. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА «СИЛАМИН» СОСТОИТ ИЗ

1) порошка-наполнителя—кристобаллита и фосфатной связки;

2) порошка-наполнителя и жидкого связующего компонента;

3) фосфатной связки;

4) огнеупорного порошка (наполнителя) и жидкого связующего компонента;

5) монокорунда.

431. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА ОЛ (БЮГЕЛИТ) ОТНОСИТСЯ К

1) сульфатным формовочным материалам;

2) силикатным формовочным материалам;

3) альгинатным формовочным материалам;

4) гипсовым формовочным материалам;

5) гибридным формовочным материалам.

432. ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ФОРМОВОЧНЫХ МАСС ЯВЛЯЮТСЯ

1) огнеупорные и связывающие вещества;

2) мелкодисперсный порошок и связывающие вещества;

3) огнеупорные, мелкодисперсный порошок и связывающие вещества;

4) огнеупорные вещества и мелкодисперсный порошок;

5) стеклоиономерный цемент и изокол.

433. ОГНЕУПОРНЫЕ МАССЫ БЮГЕЛИТ, СИЛАМИН, КРИСТАСИЛ-2 ОБЛАДАЮТ ХОРОШЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ

1) 900-1000°С;

2)1100- 1200°С;

3) 1400-1700°С;

4) 800- 900°С;

5) 1800- 1900°С.

434. ОКИСЬ КРЕМНИЯ

1) основной компонент смесей;

2) дополнительный компонент смесей;

3) вспомогательный компонент смесей;

4) как основной так и вспомогательный компонент смесей;

5) консервант.

435. ГИПСОВЫЙ ФОРМОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СОСТОИТ ИЗ

1) гипса и окиси углерода;

2) гипса, окиси кремния, оксида кальция;

3) гипса и оксида кальция;

4) нет правильного ответа;

5) стекла и супергипса.

436. МАССУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КЮВЕТЫ СОСТАВЛЯЮТ ИЗ ФОРМОВОЧНОГО ПЕСКА И ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТА В СООТНОШЕНИИ

1) 5:3;

2) 6-7:1;

3) 10:1;

4) 4:4;

5) 1:1.

437. К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФОРМОВОЧНЫМ СМЕСЯМ ОТНОСЯТСЯ

1) материалы, употребляемые для укрепления формы, придания основному формовочному материалу специальных свойств;

2) материалы, от свойств которых зависят главные качественные показатели литьевой формы;

3) материалы, употребляемые для укрепления специальных свойств формовочному материалу;

4) материалы, употребляемые для укрепления качественных показателей литьевой формы;

5) материалы, от свойств которых зависят температура плавления металла.

438. ОКИСЬ КРЕМНИЯ

1) увеличивает объем формовочной массы;

2) придает формовочной массе огнеупорные свойства;

3) придает формовочной массе мягкость;

4) придает формовочной массе пластичность;

5) улучшает эстетику.

439. ХРАНИТЬ ЦЕМЕНТ И ГОТОВУЮ СМЕСЬ СЛЕДУЕТ

1) в сухом месте;

2) в темном помещении;

3) в водном растворе;

4) при температуре 30 градусов;

5) в вакууме.

440. В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА БОЛЬШИНСТВА ОГНЕУПОРНЫХ СМЕСЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1) окись цинка;

2) окись кварца и ее модификации;

3) окись меди;

4) олово;

5) стеклоиономерный цемент.

441. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА «БЮГЕЛИТ» СОСТОИТ ИЗ

1) фосфатной связки;

2) огнеупорного порошка (наполнителя) и жидкого связующего компонента;

3) порошка-наполнителя—кристобаллита и фосфатной связки;

4) порошка-наполнителя и жидкого связующего компонента;

5) стеклоиономерного цемента.

442. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА «СИЛАМИН» СОСТОИТ ИЗ

1) порошка-наполнителя—кристобаллита и фосфатной связки;

2) порошка-наполнителя и жидкого связующего компонента;

3) фосфатной связки;

4) огнеупорного порошка (наполнителя) и жидкого связующего компонента;

5) стеклоиономерного цемента.

443. ОКОНЧАНИЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ОГНЕУПОРНОЙ МАССЫ «СИЛАМИН» НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ

1) 10-20 минут;

2) 1-2 минуты;

3) 20-30 минут;

4) 40-50 минут;

5) 50-60 минут.

444. ЖИДКОЕ СТЕКЛО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1) водный раствор силиката натрия или калия;

2) спиртовый раствор калия;

3) раствор хлористоводородной кислоты и натрия;

4) раствор окиси кремния и калия;

5) водный раствор карбоната натрия.

445. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА «КРИСТАСИЛ» ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАТВЕРДЕВАЕТ ЧЕРЕЗ

1) 40-45 минут;

2) 1час;

3) 10-20 минут;

4) 20-30 минут;

5) 2 часа.

446. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА ЭТИЛСИЛИКАТА К ВОДЕ ДОБАВЛЯЮТ

1) этиловый спирт и 0,2—0,3% хлористоводородной кислоты;

2) этиловый спирт;

3) 0,2—0,3% хлористоводородной кислоты;

4) кварцевый песок;

5) железистые квасцы.

447. ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ БЫВАЮТ

1) рентгенконтрастные;

2) дозированные;

3) основные;

4) базисные;

5) переходные.

448. ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ МЕТАЛЛОВ

1) формовка;

2) штамповка;

3) гипсовка;

4) автоклавирование;

5) шлифовка.

449. ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ БЫВАЮТ

1) рентгенконтрастные;

2) дозированные;

3) вспомогательные;

4) базисные;

5) мягкие.

450. МАССЫ ОТ СВОЙСТВ, КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИТЬЕВОЙ ФОРМЫ

1) рентгенконтрастные. формовочные смеси;

2) дозированные формовочные смеси;

3) основные формовочные смеси;

4) базисные формовочные смеси;

5) вспомогательные формовочные смеси.

451. ФОРМЫ, ПРИДАНИЯ ОСНОВНОМУ ФОРМОВОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НАЗЫВАЮТ

1) рентгенконтрастные. формовочные смеси;

2) дозированные формовочные смеси;

3) к вспомогательные формовочные смеси;

4) базисные формовочные смеси;

5) каолин.

452. К ФОРМОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) силикатные массы;

2) компомеры;

3) стеклоиономерные цементы;

4) пластмассы;

5) воска.

453. ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ СИЛИКАТНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1) компомеры;

2) ситаллы;

3) аурит;

4) окись кремния;

5) глина.

454. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА БЮГЕЛИТ ОТНОСИТСЯ К

1) силикатным формовочным массам;

2) сульфатным формовочным массам;

3) стеклоиономерным цементам;

4) пластмассам;

5) гипсам.

455. К ФОРМОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) силикатные массы;

2) компомеры;

3) стеклоиономерные цементы;

4) пластмассы;

5) воска.

456. К ФОРМОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) сульфатные массы;

2) компомеры;

3) стеклоиономерные цементы;

4) пластмассы;

5) металлы.

457. К ФОРМОВОЧНЫМ СУЛЬФАТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1) гипсовые массы;

2) компомеры;

3) стеклоиономерные цементы;

4) пластмассы;

5) металлы.

458. К ФОРМОВОЧНЫМ ОТНОСЯТСЯ ФОСФАТНЫЕ

1) компомеры;

2) ситаллы;

3) аурит;

4) гипс;

5) металлы.

459. В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ЛИТЕЙНОЙ ОПОКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1) кварцевый песок;

2) окись кремния;

3) глиноземный цемент;

4) масса «Силамин»;

5) изокол.

460. ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ СУЛЬФАТНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАСС МОГУТ БЫТЬ

1) окись кремния и окись алюминия (минутник);

2) глиноземный цемент;

3) калиевое жидкое стекло;

4) масса «Силамин»;

5) металлы.

461. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА «БЮГЕЛИТ» ОТНОСИТСЯ К

1) силикатным формовочным массам;

2) сульфатным формовочным массам;

3) стеклоиономерным цементам;

4) пластмассам;

5) фосфатным формовочным массам.

462. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА «СИЛАМИН» ОТНОСИТСЯ К

1) силикатным формовочным массам;

2) фосфатным формовочным массам;

3) стеклоиономерным цементам;

4) пластмассам;

5) сульфатным формовочным массам.

463. ОГНЕУПОРНАЯ МАССА «СИЛАМИН» ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

1) изготовлении бюгельных протезов из КХС;

2) штампованных металлических коронок;

3) пластмассовых мостовидных протезов;

4) полных съемных протезов;

5) виниров.

464. ПРИ СУХОЙ ФОРМОВКЕ ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ ФОРМОВОЧНОЙ МАССЫ В ОПОКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

1) калиевое жидкое стекло;

2) окись кремния и окись алюминия (минутник);

3) глиноземный цемент;

4) масса «Силамин»;

5) стеклоиономерный цемент.

465. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ФОСФАТНЫХ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1) компомеры;

2) ситаллы;

3) аурит;

4) окись кремния;

5) перикись водорода.

466. К ЕСТЕСТВЕННЫМ АБРАЗИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) электрокорунд;

2) алмаз;

3) карборунд;

4) пасту ГОИ;

5) электрокорунд, карборунд.

467. КАРБОРУНД ОТНОСИТСЯ К

1) естественным абразивным материалам;

2) искусственным абразивным материалам;

3) гипсам;

4) нет правильного ответа;

5) осадочным породам.

468. В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЮТ В

1) мелкодробленом виде;

2) крупнозернистом виде;

3) нет правильного ответа;

4) мелкодробленом и крупнозернистом виде;

5) не применяют.

469. К НЕОРГАНИЧЕСКИМ СВЯЗУЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) силикатные;

2) бакелитовая;

3) магнезитовые;

4) пластмассовые;

5) силикатные и магнезитовые.

470. К ОРГАНИЧЕСКИМ СВЯЗУЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) бакелитовая;

2) вулканитовая;

3) бакелитовая и вулканитовая;

4) керамические;

5) силикатные.

471. ШЛИФОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1) фильцами;

2) окисью хрома;

3) окисью железа;

4) мелкодисперсным мелом;

5) пастой ГОИ.

472. ПОЛИРОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ

1) окисью хрома;

2) окисью железа;

3) мелкодисперсный мел;

4) пастой ГОИ;

5) окись хрома; окись железа; мелкодисперсный мел, пастой ГОИ.

473. ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ШЛИФУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1) износостойкость;

2) самозатачивание;

3) теплостойкость;

4) самошлифование;

5) износ.

474. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ

1) монокорунда на керамической связке;

2) черного карбида кремния с зернистостью №36-46;

3) черного карбида кремния с зернистостью №90-120;

4) электрокорунда с зернистостью №150-180;

5) пасты ГОИ.

475. ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ОБЛАДАЮЩЕЙ БОЛЬШОЙ ТВЕРДОСТЬЮ, МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ

1) гипс и мел;

2) парафин;

3) пемза;

4) вазелин;

5) электрокорунд.

476. СИЛИКАТНАЯ СВЯЗКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1) жидкое стекло;

2) состоит из магнезита и хлорида магния;

3) вулканизированный каучук.

4) нет правильного ответа;

5) силицин.

477. В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЮТ В

1) мелкодробленом виде;

2) крупнозернистом виде;

3) нет правильного ответа;

4) мелкодробленом виде и крупнозернистом виде;

5) не применяют.

478. ПОД НАЗВАНИЕМ «КРОКУС» ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПАСТАХ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

1) сплавов на основе золота, серебра, палладия;

2) сталей;

3) хромокобальтовых сплавов;

4) алюминиевая бронза;

5) сплавов на основе титана.

479. НОРМАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКОРУНД (АЛУНД) СОДЕРЖИТ ДО

1) 87% окиси алюминия;

2) 21% окиси цинка;

3) 34% окиси цинка;

4) 1% окиси цинка;

5) 100% видоизменённого углерода.

480. КАРБОРУНД ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛАВЛЕНИЕМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧАХ СМЕСИ, СОСТОЯЩЕЙ В ОСНОВНОМ ИЗ КОКСА И КВАРЦЕВОГО ПЕСКА, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО

1) 2200°С.

2) 2345°С.

3) 1240°С.

4) 567°С.

5) 367°С.

481. СЕПАРАЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПРЕПАРИРОВАНИЕ АПРОКСИМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ШЛИФОВКУ ПЛОМБ И ВКЛАДОК ПРОВОДЯТ

1) бором;

2) фрезой;

3) сепарационными дисками;

4) нет правильного ответа;

5) фильцами.

482. СЕПАРАЦИОННЫЕ ДИСКИ БЫВАЮТ

1) вулканитовыми;

2) металлическими;

3) бумажными;

4) алмазными;

5) вулканитовыми; металлическими; бумажными; алмазными.

483. ДЛЯ МЯГКОЙ ШЛИФОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ

1) вулканитовые диски с зернистостью № 150-220;

2) эластичные круги из корунда;

3) гипс и мел;

4) инструменты из белого корунда с зернистостью № 100-120;

5) алмазные боры.

484. ПРОЦЕСС ПРИДАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРКАЛЬНОЙ ГЛАДКОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

1) шлифование;

2) полирование;

3) сглаживание;

4) озерналивание;

5) нет правильного ответа.

485. К НЕОРГАНИЧЕСКИМ СВЯЗУЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

1) бакелитовая;

2) вулканитовая;

3) бакелитовая и вулканитовая;

4) керамические;

5) металлическая.

486. МЕЛ И ГИПС ЯВЛЯЮТСЯ МАТЕРИАЛОМ

1) мелкодисперстными;

2) крупнодисперстными;

3) кристаллическими;

4) сыпучими;

5) искусственными.

487. ПЕМЗА ОТНОСИТСЯ К АБРАЗИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ

1) естественным;

2) искусственным;

3) нет правильного ответа;

4) гибридным;

5) простым.

488. КАРБОРУНД ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛАВЛЕНИЕМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧАХ СМЕСИ, СОСТОЯЩЕЙ В ОСНОВНОМ ИЗ КОКСА И КВАРЦЕВОГО ПЕСКА, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО

1) 2200°С.

2) 2345°С.

3) 1240°С.

4) 567°С.

5) 200°С.

489. ДЛЯ СУХОГО ШЛИФОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1) силикатные;

2) бакелитовая;

3) магнезитовая связка;

4) нет правильного ответа;

5) пластмассовая.

490. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ КОМПОЗИЦИЮ ИЗ

1) абразивов и связки;

2) абразивов и ПАВ;

3) абразивов, ПАВ и смачивающих веществ;

4) абразивов и БАД;

5) абразивов и мономера.

491. ПАСТА НА ОСНОВЕ ОКИСИ ЖЕЛЕЗА

1) ГОИ;

2) Корракс;

3) Крокус;

4) минутник;

5) нет правильного ответа.

492. КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ПРОТЕЗОВ

1) абразивные;

2) формовочные;

3) керамические;

4) пластмассы;

5) форфоры.

493. ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ОБЛАДАЮЩИХ БОЛЬШОЙ ТВЕРДОСТЬЮ, МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ

1) гипс и мел;

2) чистящий порошок;

3) паста ГОИ;

4) зубная паста;

5) алмазы.

494. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ВОЙЛОКА ИЛИ ФЕТРА НАЗЫВАЮТ

1) фильцами;

2) резинками;

3) щетками;

4) абразивными дисками;

5) кранцовки.

495. ДЛЯ МЯГКОЙ ШЛИФОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ

1) фильцами;

2) резинками;

3) щетками;

4) эластичные круги, изготавливаемые из корунда на вулканитовой связке;

5) пуховками.

496. КАРБОРУНД ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1) карбид кальция;

2) карбид алюминия;

3) карбид кремния;

4) карбид кальция и карбид алюминия;

5) монооксид углерода.

497. МОНОКОРУНД СОДЕРЖИТ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ

1) 97%;

2) 99%;

3) 87%;

4) 79%;

5) 89%

498. ИЗ АЛМАЗНОЙ КРОШКИ ДЕЛАЮТ

1) фильц;

2) шлифовальные круги, бруски, диски;

3) полироль;

4) эластичные круги;

5) кранцовки

499. КАРБОРУНД НЕ БЫВАЕТ

1) белым;

2) черным;

3) темно-красным;

4) синим;

5) нет правильного ответа

500. ЕСТВЕСТВЕННЫМ АБРАЗИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1) алунд;

2) карборунд;

3) корунд;

4) корракс;

5) порошок «фторакса»