Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Кафедра-клиника стоматологии ИПО

Реферат :

Тема: «Восстановление разрушенных зубов штифтовыми конструкциями.»

Выполнил клинический ординатор 1 года:

Пацаев Шамиль Русланович.

Специальность: Ортопедическая стоматология.

Руководитель ординатуры

к.м.н., доцент :

Кунгуров Сергей Викторович

Красноярск, 2017

Штифтовые зубы - это несъемные протезы, которые полностью за­мещают коронку естественного зуба и укрепляются в канале его корня при помощи штифта.

Показания к использованию штифтовых конструкций:

1.При значительном разрушении коронковой части зуба, когда не представляется возможным восстановить его пломбой, вкладкой или ко­ронкой;

2.Для замещения расположенных вне зубной дуги передних зубов. В таких случаях зубы депульпируют и срезают их коронки до такого уров­ня, который требуется для избранной конструкции штифтового зуба.

Штифтовой зуб должен отвечать следующим требованиям:

1.Не должен травмировать ткани, окружающие корень.

2.Должен плотно прилегать к поверхности корня и тем самым хоро­шо изолировать его канал от соприкосновения с влагой полости рта.

3.Должен хорошо фиксироваться на корне посредством штифта.

4.Штифт должен входить в канал на 2/3 его длины.

5.Должен отвечать эстетическим требованиям.

6.Не должен препятствовать смыканию остальных зубов и жевательным движениям нижней челюсти.

Виды штифтовых зубов, их конструкционные особенности.

К настоящему моменту предложено большое количество штифтовых зубов, но обязательными их частями являются штифт, входящий в корневой канал и искусственная коронка.

Наибольшую известность получили следующие штифтовые зубы:

1.по Ричмонду и в модификации ММСИ со штампованным колпачком;

2.по Катцу - с надкорневой защиткой и полукольцом;

3.по Ортону - цельнолитой, с опорной вкладкой;

4.по Ильиной-Маркосян - с опорной частью в виде литой вкладки кубической формы;

5.по Цитрину - с опорной частью в виде литой вкладки, состоящей из двух встречных треугольников, соединенных вершинами;

6.по Копейкину - надкорневая культевая вкладка со штифтом, которую можно покрывать коронкой любого вида;

7.по Шаргородскому - с кольцом из нержавеющей стали и пластмассовой или фарфоровой облицовкой;

8.по Девису (фарфоровая коронка и штифт);

9.по Логану - фарфоровый зуб со штифтом (монолитный);

10.по Дювелю - диаторический фарфоровый зуб, в котором укрепляется штифт со специальной шайбой;

11.по Ахмедову - металлическая коронка со штифтом, облицованная пластмассой;

В зависимости от выполняемой функции различают восстановительные штифтовые зубы, с помощью которых соответственно восстанавливают коронковую часть зуба, и опорные, применяемые в качестве опоры для других конструкций зубных протезов; по конструкции - монолитные и составные; по методу изготовления - литые, паяные.

По принципу укрепления на корне различают:

1.Штифтовые конструкции, в которых надкорневая часть только соприкасается с культей зуба (простой штифтовый зуб, стандартные штифтовые конструкции Логана, Дювеля, Бонвиля, Форстера, Стиля и др.);

2.Штифтовые зубы, при которых устье корневого канала герметично зарывается вкладкой (по Ильиной-Маркосян, Цитрину, Копейкину, Штейнбергу, Константинову);

3.Штифтовые конструкции, которые герметически закрывают культю зуба не только надкорневой пластинкой, но и дополнительно кольцом или полукольцом (по Ричмонду, Шаргородскому, Катцу, Ахмедову, Ортону, Шаровой с соавторами).

Штифтовый зуб с кольцом по Ричмонду.

Данная конструкция состоит из кольца, надкорневой защитной пластинки и штифта. Ее можно изготовить, если коронковая часть выступает над десной на 2-3 мм. С вестибулярной стороны корень сошлифовывают до уровня десны настолько, чтобы соответствующая часть кольца, не травмируя круговую связку и не слишком выступая из зубо-десневого желобка, имела в этом месте достаточно надежную опору. Высота надкорневой части с вестибулярной стороны зависит от глубины десневой бороздки. Если бороздка настолько глубока, что в ней можно спрятать видимую часть кольца, то надкорневую часть зуба с вестибулярной стороны можно сошлифовать до уровня десны. Это даст хороший эстетический эффект. Однако, насильственное проталкивание кольца в неглубокую бороздку повлечет за собой разрыв круговой связки с последующей ретракцией десны. При препарировании оральной стороны над десной оставляют выступ высотой 2-4 мм. Измеряют окружность корня тонкой проволокой или дентиметром. Соответственно этой длине изготавливают кольцо из золотого сплава 900 пробы, толщиной 0,25-0,28 мм, высотой - 4-4,5 мм, к которому припаивают пластинку для получения колпачка. После припасовки колпачка на корне в пластинке делают отверстие (чтобы не ошибиться - можно заполнить полученный колпачок размягченным воском, наложить на культю, и на воске отпечатается вход в корневой канал, что и будет ориентиром для сверления отверстия), через которое припасовывают штифт из золотоплатинового сплава, снимают слепок, получают модель, на которой штифт золотым припоем соединяется с колпачком, и вновь его накладывают на культю. Получают полные слепки с зубных рядов обеих челюстей, модели загипсовывают в окклюдатор. Моделируют из воска будущее металлическое ложе для фасетки, отливают его и спаивают с колпачком. Затем пришлифовывают и присоединяют к колпачку и металлическому ложу фарфоровую фасетку или изготавливают пластмассовую облицовку. После этого штифтовый зуб припасовывают и укрепляют цементом. В связи со сложностью изготовления паяного колпачка наибольшее распространение получила конструкция со штампованным стальным колпачком - штифтовый зуб по Ричмонду в модификации ММСИ. Защитный колпачок является главным достоинством конструкции штифтового зуба по Ричмонду: кольцо обеспечивает надежную защиту выступающей над десной части корня от попадания слюны, развития кариеса и расцементировки.

Коронка Логана-Девиса.

Коронка Логана-Девиса состоит из стандартной фарфоровой корон­ки с отверстием для штифта и металлического штифта.

Вначале подбирается коронка, соответствующая по цвету, размеру и форме одноименному естественному зубу противоположной стороны. Ко­ронка припасовывается к корню зуба так, чтобы с вестибулярной стороны не был виден переход естественного зуба в коронку. Кроме этого, коронка должна плотно прилегать к культе корня, надежно изолируя вход в корне­вой канал от проникновения ротовой жидкости. Затем производят соедине­ние штифта и коронки, а также фиксацию на фосфат-цемент.

Штифтовой зуб по Л.В. Ильиной-Маркосян.

Изготовление штифтового зуба производится в несколько этапов. В первое посещение препарируется культя корня зуба, формируется полость под вкладку. Затем готовится корневой канал, после чего берут размягчен­ный воск "лавакс" и вдавливают его в полость, одновременно моделиру­ется защитная пластинка. Далее предварительно припасованный штифт из кламмерной проволоки диаметром 1,0-1,2 мм разогревается и вводится через вкладку в канал. После затвердевания воска штифт и вкладку выво­дят из полости; в лаборатории воск заменяют на металл.

Ильина-Маркосян стремилась устранить недостатки, присущие штиф­товому зубу по Ричмонду. Она предложила заменить кольцо на вкладку, которую называет "амортизатором" или "фиксатором". Вкладку предлага­ется изготавливать кубической, квадратной или овальной формы. Литая за­щитная пластинка и вкладка плотно прилегают к стенкам полости и культе корня. Вкладка надежно фиксирует конструкцию в канале и амортизирует боковые толчки, которые возникают при жевании. Жевательное давление через вкладку и надкорневую защитную пластинку равномерно передается на всю поверхность корня.

Положительные свойства:

1.Жевательное давление передается через всю поверхность корня; имеются амортизирующие свойства;

2.Вкладка предотвращает рассасывание цемента.

Отрицательные свойства:

1.Невозможно использовать эту конструк­цию при тонких стенках корня зуба. Возможен раскол корня при горизон­тальной нагрузке.

Штифтовый зуб по Ахмедову.

Корень зуба препарируют с соблюдением правил обработки зуба под полную металлическую коронку. Культя зуба служит опорой для плотного прилегания края коронки и обязательно должна выступать над уровнем десны. После припасовки металлической коронки оральную стенку коронки перфорируют бором соответственно проекции корневого канала, сквозь отверстие в корневой канал вводят ранее припасованный штифт из нержавеющей проволоки. Получают слепок со штифтом и определяют цвет пластмассы. В лаборатории получают модель, припаивают штифт к коронке и вырезают на ее вестибулярной поверхности окошко. После облицовки припасовывают коронку со штифтом во рту.

Штифтовый зуб по Цитрину.

Цитрин Д.Н. предложил вместо кубической формы вкладку в виде двух встречных треугольников, соединенных вершинами. Он считает их более устойчивыми в передне-заднем направлении, и при этом требуется меньшее препарирование боковых стенок канала. Кроме того, дополнительно предлагается в корневую покрышку впаивать 2-3 штифтика, а в оральной и вестибулярной стенках корня делать соответствующие им каналы.

Клинико-лабораторные этапы изготовления литого штифтового зуба.

1.Изучение клинического состояния корня зуба.

2.Препарирование корня зуба и подготовка его для штифта.

3.Расширение канала корня и подготовка его для штифта.

4.Формирование дополнительной полости для лучшей фиксации искусственной культи со штифтом в корне зуба.

5.Получение восковой композиции и искусственной культи зуба со штифтом.

6.Перевод восковой репродукции культи со штифтом в металл.

7.Механическая обработка и полировка искусственной культи со штифтом.

8.Припасовка и фиксация искусственной культи со штифтом на фосфат-цемент.

Клинико-лабораторные этапы изготовления искусственной культи со штифтом.

| Этапы действия | Средства и методика работы | Критерии правильного выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| Изучение клинического состояния корня зуба. | Рентгенограмма зуба, набор медицинских инструментов. | Вид прикуса Проходимость канала на всем протяжении Нет изменений в периапикальные тканях Корень хорошо устойчив в лунке У корня толстые стенки. |
| Препарирование корня зуба и подготовка корневой площадки. | Алмазные диски, карборундовый или алмазный круг, твердосплавные фиссурные боры. Алмазным кругом срезают ткани коронковой части зуба несколько выше десневого края. Колесовидным карборундовым диском обрабатывают и сглаживают корневую площадку в области среза фарфоровой коронки. | Алмазным кругом работают так, чтобы корень был выше десневого края на 0,5-1,0 мм. или с вестибулярной поверхности доходил до уровня десны, не выступая за нее. |
| Расширение канала корня и подготовка его для штифта. | Шаровидные и фиссурные боры разных размеров. Шаровидным бором №7 распломбировывают канал на 3-4 мм., фиссурным бором №5 формируют полость овальной формы, сохраняя толщину стенок, не менее 1,5 мм и т.д.(см. методические разработки 3 семестр, занятие №5). Дополнительная полость формируется фиссурным бором в устье канала. | Канал запломбирован на 1/3 его длины. Толщина стенок корня не менее 1,5 мм Подготовленный канал в корне зуба должен быть больше длины будущей коронки из фарфора. Длина самого корня не менее 2-х величин высоты будущей коронки зуба. Штифт должен иметь толщину не менее 1,0-1,2 мм. Глубина дополнительной полости 2-3 мм, толщина стенок корня 1,5 мм (у нижних резцов -1,0мм), дополнительная полость формируется в виде овала. |
| Получение восковой композиции искусственной культи со штифтом. | Воск моделировочный, проволока кламмерная (диаметр 0,8-1,0мм), спиртовка, пинцет. Разогрев конец палочки моделировочного воска, вводят его в канал зуба, смоченного дистиллированной водой, и пальцем вдавливают в канал корня, заполняя воском весь канал и дополнительную полость. Затем излишки воска срезают шпателем и моделируют наддесневую часть культи с уступом. Восковую репродукцию выводят из канала корня зуба. Ранее приготовленную проволоку, разогретую на огне, вводят в воск. После охлаждения проволоки струей воды и слипания ее с воском штифт осторожно выводят из канала корня зуба. | Отлитая культя со штифтом должна точно повторять восковую. Восковая композиция должна повторять форму подготовленного канала корня и культи, должна иметь такую же форму, какую создали ей при обработке коронки естественного зуба для изготовления коронки из фарфора. Стенки фарфоровой коронки должны быть не менее 1,0-1,2 мм. Культя зуба должна иметь зазор между антагонистами соответствующей стороны соответственного прикусу( 1,5-2,0мм.). |
| Перевод восковой репродукции культи со штифтом в металл. | Композицию культи упаковывают в кювету, наполненную огнеупорной массой, и переводят ее в металл. | Отлитая культя со штифтом должна точно повторять восковую репродукцию. |
| Припасовка и фиксация искусственной культи со штифтом на фосфат-цемент. | Алмазные диски и боры, карборундовые круги и головки различной величины и размеров. Металлическую культю припасовывают по корню зуба, уточняют форму корня культи и уступа. После проверки культю укрепляют в канале корня фосфат-цементом. Ретракцию зубодесневого края производят х/б нитью, смоченной в растворе адреналина и введённую в зубодесневой карман на 0,5 мм на 3-5 минут. | 1.Штифт должен свободно входить в канал 2.Искусственная культя должна плотно прилегать к основанию корня зуба и иметь зазор между зубами-антагонистами не менее 1,5-2,0 мм. |

Литература:

1.Марков Б.П., Лебеденко И.Ю., Еричев В.В. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии. Ч.1. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 662 с.

2.Марков Б.П., Лебеденко И.Ю., Еричев В.В. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии. Ч.2 – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 235с.

3.Ортопедическая стоматология: Учебник для студентов стоматлогич. фак. мед. вузов. / Под ред. В.Н. Копейкина, М.З. Миргазизова. – 2-е изд. доп. – М.: Медицина, 2001. – 621 с.

4.Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология: Прикладное материаловедение: Учебник для мед. вузов. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с.

5.Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология: Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для мед. вузов. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с.

6.Руководство по ортопедической стоматологии. / Под ред. В.Н. Копейкина. – М.: Триада-Х, 1998. – 495 с.