## Slide 1: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра стоматологии ортопедической
Оттискные материалы
                Выполнил ординатор 1-го года обучения по специальности «стоматология ортопедическая» Тихомиров Андрей Николаевич рецензент профессор Чижов Юрий Васильевич
                г. Красноярск, 2020

## Slide 2: Цели
Узнать для чего они нужны
Как они классифицируются
Где используется тот или иной оттискный материал
Их состав и физико-химические свойства

## Slide 4: Классификация
Твердые: химического твердения (гипс, цинк-оксид-эвгенол), термического твердения (термопластичные компаунды)
Эластичные: гидроколлоидные (агаровые, альгинатные), эластомерные (тиоколовые, полиэфирные, силиконовые – А и С)

## Slide 5: Твердые
Оттискные компаунды - термопластичные материалы. Их вносят в полость рта в подогретом состоянии (45 °С), где после охлаждения до температуры 35-37 °С они приобретают достаточную твердость и жесткость. Следовательно, механизм твердения этих материалов имеет характер обратимого физического процесса, а не химической реакции. В состав компаунда входит воск или смола, которые также придают материалу термопластичность. В качестве смазки или пластификатора добавляют стеариновую кислоту. Оставшиеся 50% составляют наполнители и неорганические пигменты.

## Slide 7: Преимущества
Хорошо отделяются от материалов, применяемых для отливки моделей, продолжительное состояние пластичности. Это позволяет проводить функциональные пробы, обеспечивать равномерное распределение давления по всей поверхности соприкосновения материала с подлежащими тканями в процессе снятия оттиска, возможность неоднократного введения оттиска в полость рта и его коррекцию за счет дополнительных слоев материала, которые хорошо соединяются между собой.

## Slide 8: Недостатки
Сложность работы с ними, получение качественных оттисков в наибольшей степени зависит от опыта работы с компаундами.

## Slide 9
Цинк-оксид-эвгенольные материалы применяются в основном для получения оттисков с беззубых челюстей при изготовлении полных съемных протезов, когда отсутствуют или имеются в очень незначительной степени поднутрения. Применяют также для получения тонкослойного оттиска на индивидуальной оттискной ложке из термопластичного компаунда или акрилата и для регистрации прикуса.

## Slide 10: Состав
Материал выпускают в виде двух паст, одна из паст, называемая основной, содержит оксид цинка, масло и гидратированную смолу. Вторая паста, называемая катализаторной, или точнее активаторной, содержит от 12 до 15% по массе эвгенола, смолу и наполнитель типа каолина. При смешивании основной и катализаторной пасты происходит взаимодействие оксида цинка с эвгенолом.

## Slide 12: Преимущества
Точность воспроизведения оттиском рельефа мягких тканей, благодаря низкой вязкости материала в исходном состоянии, а следовательно, высокой текучести. Цинк-оксид-эвгенольные материалы быстро затвердевают в условиях полости рта, практически нет усадки, они не дороги, слои материала хорошо соединяются между собой, они также хорошо соединяются с термопластичными оттискными материалами.

## Slide 13: Недостатки
Способность загрязнять кожу, руки, одежду и т.п., а также нестабильность времени твердения при колебаниях температуры и влажности. Кроме того, эвгенол раздражает мягкие ткани.

## Slide 14: Эластичные оттискные материалы
Первыми в этом классе появились гидроколлоидные оттискные материалы - обратимые (1925 г.), позднее - необратимые (альгинатные, 1940 г.) и последними - эластомерные, называемые также просто эластомерами или резиноподобными материалами.

## Slide 15: Альгинатные оттискные материалы

## Slide 16: Историческая справка
Альгинаты — соли природного полисахарида — альгиновой кислоты, которая содержится в большом количестве в бурых и красных водорослях. Впервые в конце XIX века альгиновую кислоту извлёк из водорослей Мур Стэнфорд — британский фармацевт, исследователь.

## Slide 17: Состав и химическая реакция

## Slide 18
Первая реакция из таблицы - взаимодействие фосфата натрия с сульфатом кальция, обеспечивает необходимое рабочее время. Благодаря короткому времени смачивания (менее 10 с) можно в течение 30 с получить массу, готовую для снятия оттиска с текучей мягкой консистенцией.

## Slide 19: Эластомерные оттискные материалы
Они состоят из достаточно больших, пространственно скрученных молекул, которые в исходном состоянии оттискного материала слабо связаны между собой, т.е. межмолекулярные силы очень невелики. После отверждения, перехода в эластичное состояние, между молекулами образуются редкие поперечные связи или сшивки, создающие сетчатую структуру эластомера. При внешнем длительном и сильном воздействии могут деформироваться, если это воздействие убрать, материал вернёт свою форму.

## Slide 20
Они бывают полисульфидные, силиконовые и полиэфирные материалы. Полисульфидные материалы, благодаря их высокой точности и относительно низкой стоимости, применяют для снятия оттисков при изготовлении мостовидных протезов и коронок. Их выпускают в виде двух паст, основной и катализаторной, окрашенных в разные цвета, которые смешивают непосредственно перед снятием оттиска. Основная паста содержит полисульфидный или меркаптановый каучук, а катализаторная - окислитель, чаще всего оксид свинца

## Slide 22
Полисульфидные эластомерные оттиски обладают высокой гибкостью и прочностью, в том числе прочностью на раздир, благодаря чему эластичный оттиск легче извлекается изо рта. Однако показатель их эластичности ниже, чем у всех остальных эластомеров. Они склонны к хладотекучести, что может вызвать искажения оттиска при хранении под действием сил гравитации.

## Slide 23
Силиконовые поликонденсационные (или конденсационные - тип К) материалы широко применяют для снятия оттисков при изготовлении коронок и мостовидных протезов. Они идеальны для одиночных вкладок. Выпускают эти материалы в виде двух паст или в комплекте «основная паста-катализаторная жидкость»

## Slide 26: Преимущества
Силиконовые конденсационные материалы не пачкают руки и одежду. Это чистые, приятные в работе материалы. Обладают высокой эластичностью. Можно делать многослойные оттиски.

## Slide 27: Недостатки
Н еспособность поддерживать высокую точность при хранении из-за выделения побочных продуктов в процессе реакции поликонденсации. Поэтому модель по оттискам из поликонденсационных силиконов следует отливать не позднее, чем через 1 ч после снятия оттиска. Конденсационные силиконы обладают повышенной гидрофобностью, поэтому для снятия оттиска следует поддерживать максимальную сухость поверхностей. Из-за гидрофобности по силиконовому оттиску трудно получить высококачественную модель.

## Slide 28
Аддитивные оттискные материалы – без образования спирта, как побочного продукта, также имеет большую информативность. Такое преимущество вызвано переходом от реакции поликонденсации к реакции полиприсоединения, которая протекает без выделения побочных продуктов.

## Slide 31: Полиэфирный оттискный материал

## Slide 32
Эластомерные оттискные материалы на основе полиэфиров были разработаны в Германии в конце 60-х годов ХХ века (схема 18.4). Полиэфирные материалы представляют собой комплект из двух паст, основной и катализаторной. В основной пасте содержится низкомолекулярный полиэфир с концевыми этилениминовыми группами.

## Slide 34
Полиэфирные материалы применяются для снятия особо точных оттисков с нескольких препарированных зубов без значительных поднутрений. Это ограничение связано с высокой жесткостью этих материалов и коротким рабочим временем. Как и другие эластомерные материалы, полиэфирные бывают трех вязкостей: низкой, средней и высокой. Применяются в виде системы из двух паст, которые по свойствам похожи на аддитивные силиконы. Полиэфирные материалы очень точные, их усадка за 24 ч составляет 0,3%, уступая в этом только некоторым маркам аддитивных силиконов. Текучесть полиэфиров невысокая, а жесткость значительная. Высокая стоимость материала.

## Slide 35: Спасибо за внимание

## Slide 36: Список литературы
И.Я. Поюровская. Стоматологическое материаловедение – с 62-67.
А.В. Вязьмитина. Материаловедение в ортопедической стоматологии – с 22, 254-259.
Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнёв Л.М. Ортопедическая стоматология пропедевтика и основы частного курса // Учебник для медицинских вузов. – СПб.: СпецЛит, 2001.
Лебеденко И.Ю., Ибрагимов Т.И., Ряховский А.Н. Функциональные и аппаратурные методы исследования в ортопедической стоматологии. Учебное пособие. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003.